## Slide 1
横国大理工1、神奈川大工2、防衛大材料3
○中津川博1、佐藤文仁1、齋藤美和2、岡本庸一3
ペロフスカイト酸化物
Pr0.9Sr0.1Mn1-xFexO3(0≦x≦1)のP型熱電特性
第63回 応用物理学会春季学術講演会
2016年3月21日 東工大 大岡山キャンパス
P-type thermoelectric properties in
Perovskite type oxides
Pr0.9Sr0.1Mn1-xFexO3(0≦x≦1)
Notes: ----- 会議メモ (15/03/18 08:13) -----
----- 会議メモ (15/09/12 14:28) -----

## Slide 2: 背景
従来の酸化物
熱電変換酸化物
縮退半導体と比較して、低移動度
金属と比較して、低キャリア密度
高移動度で、低い ρ を示す酸化物
高キャリア密度で、高い S を示す酸化物
CoO2 layer
CoO2 layer
Na layer
Block layer
NaxCoO2
[Ca2CoO3]0.62CoO2
Phys. Rev. B56, R12685 (1997)
Jpn.J.Appl.Phys. 39, L531 (2000)
Al doped ZnO
CaMnO3
Ca0.9Yb0.1MnO3
Ca0.96Bi0.04Mn0.96V0.04O3
J.Appl.Phys. 79, 1816 (1996)
J.Appl.Phys. 100, 084911 (2006)
Solid State Commun. 145, 132 (2008)
P型
Ｎ型
Notes: 従来、酸化物は縮退半導体と比較して低移動度で、金属と比較して低キャリア密度である為、熱電変換材料としては避けられて来ました。しかしながら、高移動度で低い抵抗率を示すAl dopeされたZnOや金属並みの高キャリア密度で高いゼーベック係数を示す層状Co酸化物が発見され、新しい熱電材料として注目を集めています。現在、p型ではNaCoO2やCa349といった層状Co酸化物、n型ではAl dopeされたZnOやCaMnO3が高い熱電性能を示すことが分かっています。

## Slide 3: 背景
CaMn0.98Mo0.02O3
(CaMnO3)
Ca2.7Bi0.3Co4O9
(Ca349)
Int.Appl.Ceram.Tech. 4, 535 (2007)
J.Am.Ceram.Soc. 87, 1952 (2004)
CaMnO3
Al2O3 plate
Ag ingot
Ca349
ηmax = 2%
単一母相あるいは同一結晶構造の、熱膨張率の相違が少ないPN素子で構成された酸化物熱電変換モジュールが求められる。
熱膨張率
Notes: 実際、p型に層状Co酸化物、n型にCaMnO3を用いて熱電変換モジュールが作製されていますが、熱電発電を繰り返す過程でn型素子が破断するという課題が指摘されています。これは層状Co酸化物とCaMnO3の熱膨張率の違いに起因すると考えられます。従って、単一母相あるいは同一結晶構造の、熱膨張率の相違が少ないpn素子で構成された酸化物熱電変換モジュールが求められています。

## Slide 4: ペロフスカイト酸化物 ABO3
tolerance factor
LaFeO3
La0.5Sr0.5FeO3
La0.3Sr0.7FeO3
Notes: そこで、我々はペロフスカイト構造に着目しました。CaMnO3と同程度の性能のp型のペロフスカイト酸化物が見つかれば、より高性能な熱電変換モジュールが期待されます。ペロフスカイト構造はtolerance factorが大きいほど、斜方晶・六方晶・立方晶のように結晶の対称性が向上します。またこれらFe酸化物の熱膨張率はCaMnO3の熱膨張率と同程度であることも分かります。

## Slide 5
研究目的
Pr0.9Sr0.1MnO3
中津川 , 窪田, 齋藤, 日本金属学会誌 79, 597 (2015).
500KでZT=0.0035の極大値を示すPr0.9Sr0.1MnO3と、より高温までP型の熱電性能を示すと期待されるPr0.9Sr0.1FeO3に着目し、N型として高い性能を示すCaMnO3に匹敵するP型熱電材料の探索を目的とする。
Pr0.9Sr0.1Mn1-xFexO3 (0≦x≦1)
Notes: これまで、我々は、Pr0.9Sr0.1MnO3が500KでZT=0.0035の極大値を示すことを確認しました。より高温までp型の熱電特性を示すと期待されるPr0.9Sr0.1FeO3に着目し、n型として高い性能を示すCaMnO3に匹敵するp型熱電材料の探索を目的として、今回このような系の熱電特性を報告いたします。

## Slide 6: 実験方法
結晶構造：XRD @RT
RINT2500
Rietveld解析
RIETAN-FP program
t, BVS, d, GII
VESTA program
χ ：5K - 350K @ H = 1T
MPMS
ρ ：直流四端子法
S ：定常熱流法
La3+ | 1.36 | 2.172
Pr3+ | 1.179 | 2.138
Sr2+ | 1.44 | 2.118
Fe3+ | 0.645 | 1.751
Fe4+ | 0.585 | 1.765
Mn3+ | 0.645 | 1.732
Mn4+ | 0.53 | 1.750
O2- | 1.40 | －
イオン半径
(Å)
BVパラメーター
r0 (Å)
作製方法
評価方法
Pr0.9Sr0.1Mn1-xFexO3
秤量、湿式混合
仮焼：1000℃ in air
焼結：1300℃ in O2
粉砕、湿式混合、成形
(0≦x≦1)
Notes: 実験方法です。試料は一般的な固相反応法を用いて作製しました。結晶構造は室温でX線回折測定し、リートベルト解析によって構造パラメータを同定しました。bond valence sumはこれらのパラメータを用いて計算しました。磁化率は1Tの磁場下で測定し、抵抗率は直流四端子法、ゼーベック係数は定常熱流法を用いて測定しました。

## Slide 7
Pr0.9Sr0.1Mn1-xFexO3の結晶構造
x = 1
x = 0
BVS = 3.07 (v.u.)
BVS = 2.97 (v.u.)
Pbnm t = 0.906
a = 5.4694(Å)
b = 5.5542(Å)
c = 7.6874(Å)
Mn-O1-Mn : 156.3°
Mn-O2-Mn : 157.8°
GII = 0.05 (v.u.)
Pbnm t = 0.903
a = 5.4902(Å)
b = 5.5458(Å)
c = 7.7822(Å)
Fe-O1-Fe : 154.4°
Fe-O2-Fe : 156.5°
GII = 0.02 (v.u.)
BVS = 3.13 (v.u.)
BVS = 2.89 (v.u.)
Mn-O1 : 1.963(Å)
Mn-O2 : 1.939(Å)
Mn-O2 : 2.032(Å)
Fe-O1 : 1.995(Å)
Fe-O2 : 1.988(Å)
Fe-O2 : 1.996(Å)
Notes: それでは結果です。Pr0.9Sr0.1Mn1-xFexO3の結晶構造の結果を示します。tolerance factorが0.9程度であるので単位格子は斜方晶です。x=1の酸素八面体は等方的ですが、x=0は酸素八面体が異方的ですので、x=0はヤーンテーラー効果が期待されます。また、BサイトおよびAサイトのBond valence sumとそれぞれの形式価数とのよい一致を見ることもできました。

## Slide 8
Pr0.9Sr0.1Mn1-xFexO3の磁化率
Notes: 左に磁化率の温度依存性、右に磁化率の逆数の温度依存性を示します。xが増加するに従って、強磁性が抑制されて行くのが分かります。また、xが増加するに従って磁化率の逆数の傾きが増加、即ち、キューリー定数が減少しているのが分かります。ただし、x=1では若干増加しています。

## Slide 9
Pr0.9Sr0.1Mn1-xFexO3の磁化率
Chart: 
| 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0
HS Mn4+ | 10 | 9.828 | 5.17 | 2.58 | 5.64 | 2.385 | 4.144 | 0.921 | 1.2198 | 1.1787 | 0
HS Mn3+ | 90 | 80.172 | 74.83 | 67.42 | 54.36 | 47.615 | 35.856 | 29.079 | 18.78 | 8.8213 | 0
LS Fe4+ | 0 | 0.172 | 4.83 | 7.42 | 4.36 | 7.615 | 5.856 | 9.079 | 8.78 | 8.8209 | 10
LS Fe3+ | 0 | 9.828 | 15.17 | 22.58 | 35.64 | 42.385 | 54.144 | 60.921 | 71.2198 | 81.1791 | 56
IS Fe3+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34
(Mn3+0.9Mn4+0.1)1-x (Fe3+0.9Fe4+0.1)x
x
HS Mn3+
HS Mn4+
LS Fe4+
LS Fe3+
IS Fe3+
S = 2.00
S = 1.81
S = 1.72
S = 1.57
S = 1.39
S = 1.27
S = 1.10
S = 0.99
S = 0.83
S = 0.68
S = 0.89
実験値
Notes: キューリー定数からスピン量子数を求め、Bサイトのイオン比を纏めたグラフを示します。青がMn4+、赤がMn3+、黄色がlow spin Fe4+，紫がlow spin Fe3+、水色が中間スピンFe3+の比率を表しています。特に、x=1ではlow spin Fe3+の一部が中間スピンFe3+に変化していることが期待されます。

## Slide 10
Pr0.9Sr0.1Mn1-xFexO3の磁化率
= 170μV/K
LS Fe3+
LS Fe4+
LS Fe3+
LS Fe3+
IS Fe3+
LS Fe4+
IS Fe3+
IS Fe3+
= 183μV/K
= 21μV/K
HS Mn3+
HS Mn3+
HS Mn3+
HS Mn4+
HS Mn3+
HS Mn3+
HS Mn3+
HS Mn3+
x = 0
x = 1
Notes: x=1もx=0も、高温極限のゼーベック係数を見積ると高い値を示すことから、高いp型熱電特性が期待されます。しかしx=0では二重交換相互作用によるeg軌道の電子の移動が支配的となり、高温では、このような高いp型熱電特性は実現しませんでした。

## Slide 11: Pr0.9Sr0.1Mn1-xFexO3の熱電特性
Notes: 左に抵抗率の温度依存性、右にゼーベック係数の温度依存性を示します。抵抗率はxの増加に従って増加していますが、x=0.9の高温で減少傾向に変わり、x=1ではx=0付近まで減少しています。ゼーベック係数の温度増加に伴う減少傾向はx=0からx=0.8まで共通しており、電子構造がhigh spin Mnに支配されていることが期待されます。一方、x=0.9以上では電子構造がlow spin Feに支配されていることが期待され、x=1でのゼーベック係数の減少はlow spin Fe3+の一部が中間スピンFe3+に変わることに起因していると考えられます。

## Slide 12: Pr0.9Sr0.1Mn1-xFexO3の出力因子
Notes: 出力因子の温度依存性を対数表示で示しました。出力因子はxが増加するに従って減少し、x=0.9以上で増加していることが分かります。

## Slide 13: Pr0.9Sr0.1Mn1-xFexO3の性能指数
Notes: 出力因子に温度Tを掛けた値の温度依存性を実数表示で示します。ペロフスカイト酸化物の熱伝導率は1W/mK前後であることが期待されるので、この値からおおよそのZTが見積もられます。特に、x=1では800KでZT=0.05、1000KでZT=0.08程度のp型熱電性能が期待されます。

## Slide 14: まとめ
Pr0.9Sr0.1MnO3 (x=0) は、500KでZT=0.0035のp型熱電特性の極大値を示すが、800Kでn型に変化する。
Pr0.9Sr0.1Mn1-xFexO3 (0≦x≦0.8) は、xが増加するに従って抵抗率は増加するがゼーベック係数の温度依存性は一定であることから高スピンMnの電子構造が支配的である。
Pr0.9Sr0.1Mn0.1Fe0.9O3 (x=0.9) は、低スピンFeの電子構造から期待される高いゼーベック係数を示すのでp型熱電特性が向上する。
Pr0.9Sr0.1FeO3 (x=1) は、低スピンFe3+の一部が中間スピンFe3+に変わる為、ゼーベック係数が若干減少するが、抵抗率も減少するので、p型熱電特性が大幅に向上し、1000KでZT=0.08程度のp型熱電特性が期待される。
Notes: 以上を纏めます。

## Slide 15
Thank you for your kind attention.

## Slide 16: CaMnO3の電子構造
Materials Project, ID: mp-19201
Notes: 以上を纏めます。

## Slide 17: PrFeO3の電子構造
Materials Project, ID: mp-24995
Notes: 以上を纏めます。

## Slide 18: ペロフスカイト酸化物 ABO3
bond valence
bond valence sum
discrepancy factor
形式イオン価数
結合歪み：
global instability index (GII)
結晶全体の歪み：
B - site
A - site
B-O1-B
B-O2-B
6配位
8面体
12配位
14面体
overbonding
underbonding
Notes: ペロフスカイト酸化物のBサイトは6配位の8面体を取り、Aサイトは12配位の14面体を取ります。これらのbond valence sumからBサイトおよびAサイトの陽イオンの価数を見積もることが可能です。またbond valence sum と形式イオン価数との差から結合歪みを表すdiscrepancy factorが得られます。更に、discrepancy factorの二乗平均の平方根から結晶全体の歪みを表すglobal instability indexも得られます。

## Slide 19: ペロフスカイトMn酸化物 AMnO3
Mn3+
Mn4+
t2g
eg
Jahn-Teller
effect
Mn3+
Mn4+
t2g
eg
S∞ = 170μV/K
Notes: ペロフスカイトMn酸化物は、ヤーンテーラー効果によって縮退が解けるので、Mn3+とMn4+のスピン・軌道自由度はそれぞれ5と4になります。また、このようにMn3+リッチの系では高いp型の熱電特性が期待されますが、実際は二重交換相互作用によるeg軌道の電子の移動が支配的となり高いp型の熱電特性は実現しません。

## Slide 20: ペロフスカイトFe酸化物 AFeO3
LS Fe3+
LS Fe4+
t2g
eg
IS Fe3+
LS Fe4+
HS Fe3+
HS Fe4+
LS Fe3+
LS Fe4+
LS Fe3+
LS Fe3+
IS Fe3+
LS Fe4+
IS Fe3+
IS Fe3+
IS Fe3+
HS Fe4+
IS Fe3+
IS Fe3+
HS Fe3+
HS Fe4+
HS Fe3+
HS Fe3+
IS Fe3+
HS Fe4+
Notes: 一方、ペロフスカイトFe酸化物は、low spin Fe3+ と low spin Fe4+、 中間スピンFe3+とlow spin Fe4+、中間スピンFe3+とhigh spin Fe4+、high spin Fe3+とhigh spin Fe4+という組合せが考えられるので、Fe3+リッチの系で、それぞれt2g軌道あるいはeg軌道でのp型熱電特性が期待されます。

## Slide 21: Pr0.9Sr0.1Mn1-xFexO3のX線回折測定

## Slide 24
[g/cm3] | x = 0.1 | x = 0.2 | x = 0.3
Pr1-xSrxMnO3 | 6.26 (92%) | 6.32 (92%) | 6.12 (95%)
La1-xSrxFeO3 | 5.10 (77%) | 5.49 (84%) | 5.34 (84%)
  bulk density : SMK-401 @RT
  specific heat : X-DSC7000 @RT
[J/gK] | x = 0.1 | x = 0.2 | x = 0.3
Pr1-xSrxMnO3 | 0.76@RT | 0.58@RT | 0.44@RT
La1-xSrxFeO3 | 0.45@RT | 0.38@RT | 0.35@RT