## Slide 1
液中通電法による金属ナノドットの作成
-生成効率に対する負イオン基の効果-
Effects of negative ion on production eficiency of metal
nano-dots in electric current application in
electrolyte solution method
粉体粉末冶金協会平成31年度秋季大会 (第124講演大会)(OCT. 24th, 2019 at Nagoya Univ.) [3―27A]
岡本 庸一1, 2, 迫本 竜也1, 阿波 勇利1, 宮﨑 尚1, 中津川 博3
Yoichi OKAMOTO1, 2, Tatsuya SAKOMOTO1, Yuri AWA1,
Hisashi Miyazaki1, Hiroshi NAKASTUGAWA3
1. 防衛大材料、2. 物材機構 情報統合型物質材料開発、3. 横浜国大
1. National Defense Academy(Japan), 2. CMI2, MaDIS, NIMS,
3. Yokohama National University(Japan)
No. 0
Notes: 防衛大の岡本です。
今日お話ししますのは、前回、昨年度秋の応用物理学会で発表しました、ナノ結晶を作る方法の続報で、水溶液と電極の材料を変更した場合にどのような変化が見られるかということです。

## Slide 2
Background
ナノ粒子の生成方法；
不活性ガス中蒸発法、水熱合成法、機械的粉砕法、液中プラズマ法等々
単なる直流印加でもAuナノドットが生成される
Why?
ナノドットの量子サイズ効果で非常に高い熱電変換性能
大量のナノドットを作成したい
液中プラズマ法を改良しよう
No. 1
材料自体の限界からデバイスの性能が限界
ナノ結晶の量子効果による高性能化
ナノ材料が必要
実験装置のトラブル
Notes: このセッションの皆様に、今更、ナノドットの有用性をお話しするのは、それこそ、釈迦に説法となりますので、イントロとして、ごく簡単に、
ナノドットの作成方法には、ここに挙げますように色々な方法がありますが、私は、学生時代には、この不活性ガス中蒸発を得意とする講座に属しておりました。
そこで、二次元系のナノ構造である人工格子薄膜の実験を始めまして、現在に至っております。今から10数年前になりますが、アモルファス人工格子薄膜を再結晶させる過程で、薄膜中にナノ結晶ができて、そのナノ結晶の量子サイズ効果によって、非常に高い熱電変換性能が得られることを発見しました。
ただ、残念なことに薄膜中のナノ結晶の集合体では、如何せん、大きな電力、大きな熱量を扱うことができません。そこで、大量のナノ結晶を作り、集めて、ナノ結晶のバルク集合体を作ることを考え、その方法をトライしておりました。
そして、液中プラズマ法に注目して、それを改造している時に、プラズマ放電が起きてない場合でも、特定条件では、ナノ結晶が生成されることを発見しました。
ここまでが、前回の報告です。
今回は、その電極と水溶液を変えるとどうなるかということに関してお話しいたします。

## Slide 3
これまでに使用した電極；Au、Cu、Pd、Pt、Al、Si等々
これまでに使用した水溶液（電解液）；
Na2SiO3 、Na2CO3 、Na2SO4 、NaCl、HCl等々、
濃度；0.1〜1 mol/litter
実験装置
直流通電；1時間を基準
（２分毎に電圧反転）
2. 自然沈殿（24時間程度）
3. 回収、洗浄
4. 2〜3行程を3回繰り返し
5. XRD(Phillips; X’pert MRD) 、
XPS(Shimadzu; KRATOS
ULTRA2)で解析
実験方法手順
No. 2
Notes: 実験装置というには、あまりにも簡単ですが、ここの写真にありますように、１リッターのビーカーに水溶液を入れて、電極を浸します。そして、２アンペアの定電流駆動で電圧印加します。電圧印加の方向は固定でも良いのですが、ナノ結晶の生成過程を見るためと収率の向上（定量化してませんが）を目指して、２分間おきに電圧を判定させるのをスタンダードとしております。
電極は、前回仕様のAuに加えて、Cu, W , SIの３種を追加、水溶液は、前回仕様のNa2SiO3 (約 pH13)に、加えてNa2CO3 (約pH13)、Na2SO4 (約pH5.6)を追加、全て濃度1 mol/Lです。
方法も前回と同じで、２分間おきに向きを反転させた直流を２Aの点電流駆動で印加、これを１０回繰り返して、その後１日以上自然放置で沈殿させます。
その後純粋で、洗浄と鎮火を繰り返して、最終的に回収したものをXRDとTEMで解析しました。

## Slide 4
1; 分析可能な量の金属ナノ結晶が生成できたのは、
Au電極ではNa2SiO3、Na2CO3、Na2SO4、NaCl水溶液
Cu電極ではNa2SiO3水溶液、Pt、Pd電極ではNa2SiO3水溶液
2; W電極では酸化物などが少量析出
3; Si電極はテストした全ての水溶液で無反応
4; 正極が消耗し、負極側でのみナノ結晶が析出
5; 析出した結晶子サイズは、XRDのFWHMから10〜70 nm
6; TEM写真でも10〜数100 nmの粒子が観測
7; 水の電気分解が始まる前に、ナノドットが析出
8; HCl液では、全ての電極で析出せず。
9; C電極では、化合物（Na2CO3）ナノ結晶が析出
これまでの実験結果
No. 3
Notes: 以上の実験結果らは、現時点で、
以上のようなことが言えると思います。

## Slide 5
正極側で金属電極材料が、水溶液の構成物質と反応して、陽イオン化して水溶液中に溶け、負極側で、電荷を失い、析出する。
数種（Na2SiO3 、Na2CO3 、Na2SO4 、NaCl 、HCl ）の水溶液で調べた結果、水溶液中にNaがないと、Auナノドットは析出しない。
電解質溶液を変化させた場合のナノ結晶の生成量の変化に注目
電極をAu (電極長；20 mm、電極間隔；10 mm)に固定して、
Na2SiO3水溶液を基準として、マイナスイオンを変化させたNa2SO4、さらに、プラスイオンを変化させたAl2(SO4)3との組み合わせで実験。
追加で、C電極とNa2SiO3水溶液の組み合わせで実験。
これまでの結論
No. 4
今回の方針
ナノ結晶として析出する過程（メカニズムの一端）
---粉体および粉末冶金 2018 年 65 巻 9 号 p. 548-553に掲載---

## Slide 6
約1日静置後、沈殿した分を回収。
問題点；
粒子サイズによって、沈降速度に差があると思われ、100％の回収不能。
回収後の水溶液を数日間、静置しておくと、さらに沈殿。
生成量を測定する方法
No. 5
生成されたナノ結晶の回収方法
対策；
通電前後の電極の質量損失を測定して、その値で評価する。

## Slide 7
No. 6
典型的なXRDの測定結果
（Au電極とNa2(SO4)3電解質液）
2q
Au (111)
(200)
(220)
(311)
(222)

## Slide 8
2q
典型的なXRDの測定結果 結晶子径の計算
（Au電極とNa2(SO4)3電解質液）
ピーク位置:38.205
測定装置の自然幅を修正後の半値幅:0.2021°
計算される
結晶子径:
〜40 nm
No. 7

## Slide 9
典型的な結晶子径の計算値
No. 8

## Slide 10
生成量の相対比(Na2SiO3:1 mol/litterの生成量を基準)
Al2(SO4)3
Na2SiO3
Na2SO4
Al2(SO4)3 × 3
Au電極とNa2SiO3:1 mol/litterの組み合わせの場合の電極消耗量を1.0として、モル比で計算
電解質の濃度
SO4基の濃度
No. 9

## Slide 11
生成量の相対比(Na2SiO3:1 mol/litterの生成量を基準)
Al2(SO4)3
Na2SiO3
Na2SO4
Al2(SO4)3 × 3
電解質の濃度
SO4基の濃度
プラスイオン;Na固定
マイナスイオン;
SiO32- とSO42-の比較
SO42-の方が、収量が多く、閾値が低い
No. 10

## Slide 12
生成量の相対比(Na2SiO3:1 mol/litterの生成量を基準)
Al2(SO4)3
Na2SiO3
Na2SO4
Al2(SO4)3 × 3
電解質の濃度
SO4基の濃度
マイナスイオン基;
SO42-固定
プラスイオン;
Na+とAl3+の比較
Al3+の方が、濃度依存性が強い
No. 11

## Slide 13
Al2(SO4)3
Na2SiO3
Na2SO4
Al2(SO4)3 × 3
生成量の相対比(Na2SiO3:1 mol/litterの生成量を基準)
電解質の濃度
SO4基の濃度
マイナスイオン基;
SO42-濃度でプロット
プラスイオン;
Na+ とAl3+ の比較
両者がほぼ直線に乗る
すなわち、
Al3+とNa+では差がない
No. 12

## Slide 14
正極側で金属電極材料が、水溶液の構成物質と反応して、陽イオン化して水溶液中に溶け、負極側で、電荷を失い、析出する。
電極材料と反応する（電極材料を溶融させる）電解質水溶液では、溶けるだけであり、ナノドットは生成しない。
今回は、Au電極では、Auに対して浸蝕性の強い電解質水溶液（SO4イオン）と浸蝕性の弱い電解質水溶液（SiO3イオン）を比較した。
Auに対して浸蝕性の強い電解質水溶液（SO4イオン）の方が、ナノドットの収量が多い。Auがイオン化しやすいためであると推定する。
NaイオンとAlイオンでは差がなかった。
PS.
C電極とNa2SiO3水溶液の組み合わせでは、Na2CO3ナノ結晶が大量（約３０倍）生成した。
考察および結論
No. 13

## Slide 15
Fin

## Slide 17
No. 5
XRDの測定結果（水溶液の濃度依存性）
0.3 mol/litterはAuの回折ピークのみ、他の濃度では、同定不能な回折ピークが多数ある。
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
0
Intensity (count)
30
40
50
60
70
80
90
20
2q (deg.)
Au (111)
(200)
(220)
(311)
(222)
1.0 mol/litter 2nd sample
0.3 mol/litter
0.6 mol/litter
2.0 mol/litter
1.0 mol/litter 1st sample
沈殿回収後、極力速やかに測定（2〜3日程度）
unknown

## Slide 18
No. 7
化合物名 カードナンバー
Au 00-004-0784, 01-071-3755, 01-071-4073, 01-089-3697, 03-065-2870, 03-065-8601
Au2Na 03-065-3084
Au2Na 03-065-5406
Au2O3 01-071-0579
AuNa2 00-025-0368
AuNa2 03-065-2707
Na(AuO2) 01-071-2669
Na0.66Au2.66O4 00-023-0676
Na3AuO2 00-040-0175
Na6Au2O6 01-073-1850
XRD date baseの検索結果
元素を、Na、O、H、Auの４種類に限定して結晶構造データベースを検索した結果のリスト（信頼度index以上のみ）

## Slide 19
ナノ結晶の析出の様子（動画）
１リットルビーカーでは見にくいので、デモ用に薄いシャーレを使用して撮影、約１分ごとに電流反転、１分のところと２分のところを注目
水溶液は、Na2SiO3 (約 pH13) 、濃度1 mol/L
電極は、金（1 mmφ、電極間隔10 mm)
パワーポイントに張り込むと再生速度が調整できないので、
別画面に表示
予備
Notes: 上の写真は、前回発表時に仕様したものですが、やはり、写真では、ナノ結晶ができている生の様子を見えませんので、動画をお見せします。
１リッタービーカーですと見辛かったで、デモ用に薄いシャーレを使用して撮影しました。
電極は、Au1mmφ、長さ１０mm、電極間隔１０mm、水溶液は、Na2SiO3であり、本番条件と同じです。
ここで動画に切り替え
動画終了後に、

## Slide 20
実験（回収したナノ結晶のXRD）
XRDパターンの水溶液（電解液）依存性 電極；Au
No. 6
Notes: 同様に、今度は、電極材料をAuに固定して、水溶液を変化させた場合のXRDパターンです。
すべての水溶液で、Auのピークが見えております。Na2Co3水溶液とNa2SO4水溶液を使用した場合に、それぞれの材料のピークが見えておりますが、これは、蒸留水を使用した洗浄が、不十分でhなかったのかと推定しております。 Na2SiO3水溶液を使用した場合と同じ回数（沈降した上澄み液を捨てて、蒸留水を足して、沈降させるを５回繰り返し）、同じ程度の水量を用いて、洗浄したのですが、水溶液が変わるとそれでは足りなかったのかもしれません。
ここで、すみません、予稿では、ピークアサインメントが間違っております、ここに出ているのが正しいです。申し訳ありません、訂正いたします。
ピークパターン自体は間違い無いです。
このようにして、４種類の電極と３種類の水溶液の組み合わせで、前述のように電流印加して、試料（ナノ結晶）作成を試みました。
その結果を次にまとめます。

## Slide 21
実験（回収したナノ結晶のXRD）
XRDパターンの電極依存性 水溶液（電解液）；Na2SiO3
No. 5
Notes: 回収した物質（ナノ結晶）のXRDパターンです。水溶液をNa2SiO3に固定して、電極をAu, Cu, W, Siで、前述の行程で試料作成をトライして、回収した物質（ナノ結晶）のXRDパターンです。
一部、不明なピークもありますが、Au電極とCu電極では、きっちり、電極材料のピークが出ております。また、W電極では、Wのピークは見られず、 WO3とSiO2にアサインできるピークが多数見えております。なお、Si電極では、水の電気分解以外の反応は一切見られす。何物も析出しませんでした。
なお、使用したX線は、Cu Kα１で、加速電圧45 KV 40 mAです。

## Slide 22
実験（水溶液と電極依存性の纏め）
水溶液 電極 Au Cu W Si
Na2SiO3 析出物 Au Cu WO3他 析出せず
印加電圧 25 40 80 40
Na2CO3 析出 Au ごく少量 ごく少量 析出せず
印加電圧 20 40 25 40
Na2SO4 析出 Au CuSO4 ごく少量 析出せず
印加電圧 20 11 80 40
印加電圧は2 Aの定電流駆動時の平均的な電圧である。
No. 7
Notes: 電極を水溶液の両方を変化させた場合のまとめ１です。
Au電極, Cu電極, W電極では、水溶液がいずれの場合でも何かの析出が起きる。
Si電極では、水溶液がいずれの場合でも析出反応は起きない。
Au電極では、３種の水溶液のいずれでもAuナノ結晶が析出している。
Cu電極では、Na2SiO3水溶液の場合では、Cuナノ結晶と識別できる物質が析出している。Na2CO3水溶液では、何かは析出してるのは観察できたが、識別同定できる量ではなかった。Na2SO4水溶液では、大量の硫酸銅のバルクが生成できた。
W電極では、３種類の水溶液で何かが析出していた。Na2SiO3水溶液では WO3とSiO2が、識別できただけであり、他の２種の水溶液では、識別同定できる量ではなかった。
Si電極では、水の電気分解以外の反応は何も見えなかった。
印加電圧がそれぞれの組み合わせで大きく変化している。２Aの定電流駆動であり、実質的な回路抵抗は、5.5オームから４０オームに渡って変化している。電極部分の電気抵抗値は、０．１オーム以下であり、実質無視できるので、ここに見えている印加電圧は、すべて、水溶液部分の電気抵抗の変化によっているはずです。
即ち、水溶液中の電気伝導を担うイオンが電極と水溶液の組み合わせで大きく変化していることになります。

## Slide 23
実験（XRDから計算される結晶子径）
水溶液 電極 Au Cu W
2θ (deg.) 38.21 43.355 23.686 12.784
Na2SiO3 FWHM (deg.) 0.72 0.58 0.451 0.269
結晶子径 (nm) 16 22 24 65
2θ (deg.) 38.224
Na2CO3 FWHM (deg.) 0.551
結晶子径 (nm) 22
2θ (deg.) 38.318
Na2SO4 FWHM (deg.) 0.576
結晶子径 (nm) 21 バルク
No. 8
Notes: 次に、XRDパターンからシェーラーの近似式を用いて、計算した、ナノ結晶の大きさです。
W電極の場合は、Wの結晶ではなくて、WO3結晶の大きさです。
何れにしても、ナノ結晶と言って差し支えの無い大きさであると言えます。
Cu電極とNa2SO4水溶液の組み合わせでは、析出物の見た目だけでなくピークの半値幅が、装置の自然半値幅（約０．１１度）と実質同じでしたので、バルクであると判断しました

## Slide 24
実験（典型的なTEM写真）
水溶液; Na2SiO3 電極；Au
No. 9
Notes: 典型的なTEM写真を２枚お見せします。
Au電極とNa2SiO3水溶液を組み合わせです。
左下のバーが 10 nmですので、５から、３０nm程度の粒子の集合体であると観察できます。日だし側の大きな塊は、複数の粒子の集合体てあると想像してます。
ちなみに、加速電圧は、２００ kVです。

## Slide 25
実験（典型的なTEM写真）
水溶液; Na2SiO3 電極；Au
No. 10
Notes: 同様に、別の位置の写真です。倍率を下げてあります。左下のバーは、１００nmです。
やはり、数nm〜数十nmの粒子の集合体であると見えます。

## Slide 26
XRDのFWHM値から計算した結晶子径
濃度(mol/litter) 熱処理 2θ peak (deg.) 結晶子径(nm) コメント
0.3 as prepared 38.19899 31 Au(1 1 1)
0.3 as prepared 44.3769 21 Au(2 0 0)
1 80℃ 1時間 38.1955 23 Au(1 1 1)
1 as prepared 38.1919 29 Au(1 1 1)
1 80℃ 1時間 38.2664 35 Au(1 1 1)
2 as prepared 38.1991 28 Au(1 1 1)
1 as prepared 29.3711 100 Au(OH)3 ?
1 室温一ヶ月 29.4165 60 Au(OH)3 ?
No. 10
XRD回折ピークのFHWM値から見ると、Auナノ結晶は、だいたい20〜40 nmの大きさでできている。
Au(OH)3の可能性が高い結晶は、熱処理（室温放置）でも分解しているように推定できる。

## Slide 27
No. 9
XPSの測定結果
sample; 電解質液NaOH 1.0 mol/litterで作成2回目分
識別同定不能なXRD回折ピークはAu(OH)3の可能性が高い。

## Slide 28
結論
NaOH水溶液とAu電極の組み合わせでも、Auナノ結晶を生成できた。
NaOH水溶液の濃度が0.3 mol/litterの場合は、Auナノ結晶のみを生成できた。
NaOH水溶液の濃度を高めると、Au(OH)3と推定されるナノ結晶が混在してきた。
その物質は、準安定で、室温一ヶ月の静置もしくは、80℃、1時間の熱処理でほぼ分解した。
反応性の低いAuの化合物を生成する可能性が示唆された。別種の水溶液と金属電極の組み合わせを考慮してみるべきであろう。
1.
2.
3.
4.

## Slide 29
No. 8
20
40
60
80
100
0
Relative intensity (%)
30
40
50
60
70
80
90
20
2q (deg.)
Au (111)
(200)
(220)
(311)
(222)
XRD date baseの検索結果
元素を、Na、O、H、Auの４種類に限定して検索した結果
（前項に記載した全物質のXRDパターン）
Au以外の回折ピークをフィッティングできない！

## Slide 31
金属（Au、Cu、W）電極では、負極側のみにナノ結晶が析出する。
Si電極では、ナノ結晶の析出は起こらない。
電圧印加で、電極と水溶液との化学反応が起きて、電極材料が水溶液中に溶け出すが、本来水溶性でないために、ナノ結晶として析出したと推論している。
水溶液と反応して、別の物質ができる場合があり、電極材料と水溶液の反応性を考慮する必要がある。
結論
No. 13
Notes: 以上まとめます。

## Slide 32
Siウェハー（p－Si：B ρ＝1～5×10-5 Ωm）
2 cm×4.5 cm×0.5 mmの四角形

## Slide 33
Notes: 粒径（ドットサイズ）の評価は、XRD測定で得られた主ピークの半値幅（FWHM：Full Width at Half Maximum）から、Scherrerの式を用いて計算した。ドットサイズをD（nm）、Scherrer係数をK、X線の波長をλ（nm）、半値幅をβ（rad）、ピーク角度をθ（rad）とするとき、Scherrerの式は以下のように表される。
D＝Kλβcosθ (2)
またβの値は、測定で得られた半値幅をH、照射したX線の半値幅（自然半値幅）をH0とすると、以下の式で求められる。
β=H2-H0 2 (3)
本研究では、Schrrer係数は0.98に固定して粒径を求めた9)。

## Slide 34
〜
106〜109 Hz,
103~106 V
液中プラズマ放電
ナノドット析出
液中プラズマ放電法によるナノドット作成の原理
電極材料が消耗してナノドットとして液中に析出
水溶液中のイオンが酸化還元されてナノドットとして液中に析出
or
No. 2