## Slide 1
ペロフスカイト酸化物 Nd1-xSrxFeO3 (0.1≦x≦0.5) の熱電特性
Thermoelectric properties in perovskite type oxides Nd1-xSrxFeO3 (0.1≦x≦0.5)
○中津川 博 1*, 齋藤 美和 2, 岡本 庸一 3
1 横国大理工, 2 神奈川大工, 3 防衛大材料
＊E-mail : nakatsugawa-hiroshi-dx@ynu.ac.jp TEL : 045-339-3854
実験方法
結果と考察
試料作製
化学量論組成で湿式混合
空気中1000℃で仮焼き
酸素雰囲気中1300℃で焼結
ペレット状に一軸加圧 (16MPa)
χ ：@5K – RT (H = 1T) , S700X-R
@RT – 700K (H = 1T) , MPMS
ρ ：@RT - 850K, 直流四端子法
S ：@80K - 850K, 定常熱流法
κ = dCvα
  d：アルキメデス法 @RT, SMK-401
  Cv：DSC測定 @RT, X-DSC7000
  α：レーザーフラッシュ法 @RT-973K, TC-7000
イオン半径
(Å)
BVパラメーター
r0 (Å)
物性測定
磁化率 χ , χ-1
電気抵抗率 ρ
ゼーベック係数 S
熱伝導率 κ
無次元性能指数 ZT
まとめ
磁化率の逆数の高温での傾きから、IS Fe3+比一定より、x≧0.4の高温でN型の熱電特性が期待される。
ゼーベック係数の絶対値は減少傾向にあるが、x=0.5において、600K以上でN型の熱電特性を示した。
Nd0.9Sr0.1FeO3 (x=0.1)は、比較的高いP型の熱電特性を示し、ZT=0.008 @850K を示した。
序論
熱源
ヒートシンク
P 型熱電材料
N 型熱電材料
TL
TH
h+
e-
基盤研究 (C) (一般) No. 19K04986
無次元性能指数
最大エネルギー変換効率
1000K
> 0.3 @650K
[1] G. Xu et al., Appl. Phys. Lett., 80, 3760 (2002).
[2] T. He et al., Solid State Sci. 8, 467 (2006).
[3] R. Robert et al., Acta Mater. 55, 4965 (2007).
[4] M. Ohtaki et al., J. Appl. Phys. 79, 1816 (1996).
酸化物熱電材料：低毒性・耐久性・化学的安定性
高温・酸化環境下で運転可能
P 型
N 型
Ca2Bi0.3Na0.3Co4O9 [1] ZT = 0.3 @ 1000K
La0.9Pb0.1CoO3 [2] ZT = 0.2 @ 600K
DyCo0.95Ni0.05O3 [3] ZT = 0.1 @ 700K
Zn0.98Al0.02O [4] ZT = 0.3 @ 1300K
CaMn0.98Nb0.02O3 [5] ZT = 0.35 @ 1050K
目的 :
Feペロフスカイト熱電酸化物の探索
Sr0.9La0.1TiO3 [6] ZT = 0.2 @ 800K
Pr0.9Sr0.1FeO3 [7] ZT = 0.024 @ 850K
第一原理計算
Wien2k：APW法・GGA近似、k点数：1000点
DOS (states/eV)
第一BZ
Pr1-xSrxFeO3 (0.0≦x≦0.5)
Nd1-xSrxFeO3 (0.1≦x≦0.5)
粉末X線回折 @RT , SmartLab
リートベルト解析 , RIETAN-FP
同一母相、あるいは、同一結晶構造から構成されるPN素子の作製が困難
Nd1-xSrxFeO3 (0.1≦x≦0.5) を固相反応法を用いて作製し、Feペロフスカイト酸化物による同一母相、あるいは、同一結晶構造から構成されるPN素子作製の可能性を検証する。
PrFeO3
NdFeO3
参考文献
DOS (states/eV)
G
Z
U
R
T
Y
S
X
[5] L. Bocher et al., Inorg. Chem. 47, 8077 (2008).
[6] J. Liu et al., Appl. Phys. Lett. 95, 162110 (2009).
[7] 中津川博, 齋藤美和, 岡本庸一, 日本熱電学会誌, 15, 3 (2018).
t2g
t2g
eg
eg
> 6.8%
300K
Pr1-xSrxFeO3 (0.0≦x≦0.5)
Nd1-xSrxFeO3 (0.1≦x≦0.5)
Pbnm (No.62)
Pbnm (No.62)
Pr1-xSrxFeO3 (0.0≦x≦0.5)
Pr1-xSrxFeO3 (0.0≦x≦0.5)
Pr1-xSrxFeO3 (0.0≦x≦0.5)
Nd1-xSrxFeO3 (0.1≦x≦0.5)
Nd1-xSrxFeO3 (0.1≦x≦0.5)
Nd1-xSrxFeO3 (0.1≦x≦0.5)
Pr1-xSrxFeO3 (0.0≦x≦0.5)
Nd1-xSrxFeO3 (0.1≦x≦0.5)
Nd1-xSrxFeO3 (0.1≦x≦0.5)
Pr1-xSrxFeO3 (0.0≦x≦0.5)
Pr1-xSrxFeO3 (0.0≦x≦0.5)
Nd1-xSrxFeO3 (0.1≦x≦0.5)
謝辞 : 本研究の一部は、科学研究費補助金 基盤研究(C) (一般) #19K04986 の支援を受けて実施された。
Pbnm (No.62)