## Slide 1
鎌谷雄大1，中津川博１，岡本庸一２，Charles H.Hervoches３
Nd1-xSrxFeO3ｰδ (0.1≦x≦0.9) の
熱電特性と磁気特性
Thermoelectric and magnetic properties of Nd1-xSrxFeO3 (0.1≦x≦0.9)
1横浜国立大学 理工 2防衛大学校 機能材料 3Nuclear Physics Institute
Notes: Nd1-xSrxFeO3のxが0.1から0.9まで の熱電特性と磁気特性というタイトルで発表させていただきます。横浜国立大学理工学府所属修士1年鎌谷雄大です。よろしくお願いします。

## Slide 2: 目次
研究背景
研究目的
実験方法
特性評価
結論
Notes: 発表は研究背景、研究目的、実験方法、特性評価、結論の順で進めていきます。

## Slide 3: 研究背景
酸化物熱電材料
高温で化学的に安定
有毒元素少ない
経済性が良い
NaCo2O4の発見
ペロブスカイトFe酸化物
P型N型両方の熱電特性を持つ可能性
(RT)
図 ペロブスカイト型酸化物
Notes: まず、研究背景です。酸化物材料は高温で化学的に安定しており、有毒元素が少なく、経済性が良いことに加え、NaCo2O4という高い熱電性能持った材料の発見によって注目を集めています。ペロブスカイト型酸化物は組成式ABO3で表される酸化物で、その中でも今回扱うペロブスカイトFe酸化物は、Bサイトが鉄のペロブスカイト酸化物であり、Aサイトの３価のランタノイドに2価のアルカリ土類金属を置換することによって同一母相でP型N型両方の熱電特性が現れる可能性があります。

## Slide 4: Heikesの式
Heikesの式
:ボルツマン定数 e:電荷素量 y:Fe3+のLSFe3+の比率 x-2δ : 酸素欠損量を考慮
LS Fe4+
LS Fe3+
IS Fe3+
eg
t2g
の理論値
↑p型
↓n型
(Nd1-xSrxFeO3-δの場合)
Notes: その理論としてHeikesの式があります。Heikesの式はゼーベック係数を高温極限で近似した式であり、こちらの上の式で表されます。酸素欠損量を考慮してxをx-2δに変えています。磁化測定により、ペロブスカイトFe酸化物はFe4＋はLS、Fe3＋はLSとISをとることがわかっています。図の上の点線の曲線はFe3+がすべてLSのときのHeikesの式のフィッティングカーブであり、下の点線のカーブはFe3＋がすべてISのときの高温極限のゼーベック係数です。この図からFe3＋のISの割合が大きいほど、また、ｘが大きいほどn型の高い熱電特性を示す可能性があります。例えば今回の研究の磁化率測定から算出されたNdSrFeO3のFe3＋のスピン状態の割合をHeikesの式に適用すると青色の曲線になります。このようにしてそれぞれの組成での高温極限のゼーベック係数を予想することができます。(gはスピン自由度×軌道自由度)

## Slide 5: ゴールドシュミット耐性因子
5
LS Fe3+
IS Fe3+
eg
t2g
up
down
Fe3+ 3d5
結晶場分裂
: Xの平均イオン半径
up
down
歪大
歪小
Notes: ISFe3＋の割合はペロブスカイト構造のFeO6八面体の歪みがおおきいほど大きくなります。その歪みはゴールドシュミット因子ｔによって決まります。１が理想的な構造を示し、1から離れるほどひずみが大きくなります。表の一番下の行がtの値です。Fe3+の3d軌道は結晶場分裂によってeg軌道とt2g軌道に分かれており、ひずみが大きいほどにそのエネルギーの幅が小さくなります。その結果eg軌道にupスピンが入りやすくなり、ISFe3＋の割合が増えます。したがってtが1から離れるほどにISFe3+の割合は大きくなると考えられます。表からx増加に伴ってISFe3+の割合が減少すると予想されます。

## Slide 6: 先行研究
ZT
ゼーベック係数
p型最大: x = 0.1のZT=0.024 (850K)
n型最大: x = 0.7のZT=0.002 (850K)
x≦0.5ではp型熱電特性
x≧0.6ではn型熱電特性
Pr1-xSrxFeO3
H. Nakatsugawa, M. Saito and Y. Okamoto, Materials Transactions, 60(6), 1051-1060 (2019).
Notes: 先行研究はPr1-xSrxFeO3で行われており、ゼーベック係数の図から、x≦0.5では全ての温度範囲でゼーベック係数が正であることからp型熱電特性、ｘ≧0.6では高温域でゼーベック係数が負であることからn型熱電特性を示しました。ZTは850Kで、p型の最大がx=0.1のZT=0.024、n型の最大はx=0.7のZT=0.002でした。同一母相でp型n型両方の熱電特性を示すことが確認されましたが、ZTはn型がｐ型よりかなり小さい値となっています。

## Slide 7: 研究目的
ペロブスカイト酸化物Nd1-xSrxFeO3ｰδの熱電特性を評価し、ペロブスカイトFe酸化物を同一母相とするpn素子作製の可能性の検討する。
高温熱電発電で問題となる素子間の熱膨張率の違いを回避するため、

## Slide 8: 実験方法
電気抵抗率ρ ResiTest8300
ゼーベック係数S ResiTest8300、高温測定装置
熱伝導率κ PEM-2
磁化率χ SQUID S700X, MPMS
中性子回折 Nuclear Physics Institute（チェコ共和国）
酸素量分析 ヨウ素滴定法
試料作製
測定
プレス成形
1000℃ 24h
空気中
x ≦ 0.5 1200℃
x ≧ 0.6 1150℃
秤量・混合
仮焼き
粉砕・混合
焼結
48h
Nd2O3
SrCO3
Fe2O3
酸素雰囲気下
(Nd1-xSrxFeO3-δ (0.1≦x≦0.9))
Notes: 次に実験方法の説明に移ります。まず、試料作製についてです。実験に使用した試料は、原料を化学量論比で秤量・混合し、1000℃で24h空気中で仮焼きを行った後、再び粉砕混合したものを、プレス成形してx≦0.5では1200℃、x≧0.6では1150℃で48ｈ酸素雰囲気下で焼結することで作製しました。また、実験に使用した装置はこちらにまとめてあります。特性評価には、熱電特性は電気抵抗率、ゼーベック係数、熱伝導率ともに550K以下の温度範囲で測定しました。磁気特性は磁化率測定と中性子回折による磁気構造解析によって調査しました。また、結晶構造解析はXRD回折と中性子回折のデータをリートベルト解析することによって行いました。酸素量分析はヨウ素滴定法で行いました。

## Slide 9: 室温の結晶構造解析
リートベルト解析|RIETAN-FP
0.1≦x≦0.2で
単斜晶ペロブスカイト構造
(P21/m)
0.3≦x≦0.9で
斜方晶ペロブスカイト構造
(Pnma)
x = 0.1 (P21/m)
x = 0.9 (Pnma)
中性子回折
Notes: 次に結果と考察です。中性子回折で得られたデータをRIETAN-FPプログラムでリートベルト解析した結果、0.1≦x≦0.2で空間群P21/mの単斜晶ペロブスカイト構造、0.3≦x≦0.9で空間群Pnmaの斜方晶ペロブスカイト構造を取ることが分かりました。x=0.1とx=0.9の結晶構造がこちらになっています。

## Slide 10: 室温の磁気構造解析
Si(311) monochromator
300K
リートベルト解析|GSAS-Ⅱ
x = 0.1 (G型反強磁性)
0.1≦x≦0.6でG型反強磁性
磁気モーメント方向
(RT) x≦0.3 : c軸 x≧0.4 : a軸
主な磁気相のピーク
2θ
Notes: 次に、300Kの中性子回折データの解析結果です。リートベルト解析はGSAS-Ⅱで行いました。300Kではすべての試料で磁気相のピークが確認されました。一番左のピークが主な磁気相のピークです。磁気構造解析の結果、x=0.6以下ではG型反強磁性であることが分かりました。x=0.7以上では磁気相のピークが小さいことから、磁気構造の解析の精度は良好ではありませんが、解析した結果、A型反強磁性の可能性があります。中性子回折による詳細な結晶構造解析により、格子定数の短軸はx=0.3以下ではc軸であり、x=0.4以上ではa軸に変化することがわかりました。それに伴って磁気モーメントの方向は、x=0.3以下ではc軸方向、x=0.4以下ではa軸方向でした。

## Slide 11: 低温の磁気構造解析
Si(311) monochromator
10K
x = 0.7 (G型反強磁性)
x = 0.1(G型反強磁性)
0.1≦x≦0.7でG型反強磁性
x≦0.2 空間群 P21/m，
x = 0.3,0.4 空間群 Pnma，
0.5≦x≦0.7 空間群 C2/c
主な磁気相のピーク
2θ
Notes: 低温での中性子回折では、室温に比べ、x≧0.5で磁気相のピークに違いが見られ、低角度に新しいピークが見られました。X=0.8，0.9ではまだ解析ができていませんが、x≦0.7ではG型反強磁性でした。x≦0.4では室温と同じ結晶構造でしたが、x≧0.5では空間群がC2/c（単斜晶)に変わることが分かりました。

## Slide 12: 熱電特性の温度依存性
電気抵抗率
ゼーベック係数
半導体的挙動
x増加に伴い抵抗率減少
x≦0.5 p型熱電特性
x≧0.6 n型熱電特性
熱伝導率
xの依存性なし
κeに比べ、κlが支配的
室温以上でスモールポーラロンのホッピング伝導
電気伝導率
アレニウスプロットで400K以降を近似
Notes: 次に電気抵抗率とゼーベック係数と熱伝導率です。電気抵抗率は温度増加に伴い抵抗率が減少する半導体的挙動を示し、x増加に従って抵抗率は減少しました。また、400K以降の値はこのようにアレニウスプロットによって近似して求めました。ゼーベック係数はx≦0.6では正であることからp型熱電特性、ｘ≧0.7ではゼーベック係数が負であることからn型熱電特性を示し、Nd1-xSrxFeO3はp型n型両方の熱電特性を示すことが確認されました。熱伝導率は全ての組成で比較的低い値を示し、xによる依存性は見られませんでした。下のグラフはキャリア熱伝導率のグラフで、キャリア熱伝導率に比べ、格子熱伝導率が支配的であることが分かります。

## Slide 13: 酸素量分析3-δ
Feイオンの還元反応を利用
すべての試料で 3-δ ≒ 3
得られたδをもとに磁化率とスピン状態を計算
x | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9
3-δ | 3.00(3) | 2.996(4) | 2.99(1) | 2.989(8) | 3.00(2) | 2.99(1) | 2.991(9) | 2.965(5) | 2.952(3)
Notes: 続いて酸素量分析です。酸素量分析はヨウ素滴定で行いました。すべての試料で3-δが3に近い値が得られました。

## Slide 14: 磁化率
磁化率の逆数
磁化率
χ0 : 温度依存性に寄与しない磁化率
Θ : キュリー温度 C : キュリー定数
s :スピン量子数 μB : ボーア磁子
Notes: 次に磁化率の結果からFe3+のスピン状態の割合を算出しました。方法としては、まず、キュリーワイス則を用いると磁化率の逆数のグラフの直線の傾きがキュリー定数の逆数となるので、磁化率の逆数の図の直線の傾きからキュリー定数を求めました。このとき温度依存性に寄与しない磁化率χ0は磁化率の図の内側の図の温度の逆数のグラフから外挿した直線のy切片から出しました。次に、有効磁気モーメントの式にキュリー定数を代入し、スピン量子数sを算出しました。スピン量子数はFeイオンのスピン状態の割合を右側の上の式のように表すと、その下のこちらの式で表され、これをyについて解くことでFe3＋のスピン状態の割合を求めました。

## Slide 15: Fe3+のスピン状態
LSFe3+
ISFe3+
LSFe4+
Chart: 
| 0.1 | 0.192 | 0.27999999999999997 | 0.378 | 0.5 | 0.57999999999999996 | 0.68199999999999994 | 0.73 | 0.80400000000000005
LS Fe3+ (S=0.5) | 0.21402 | 0.21048 | 0.37134 | 0.29745 | 0.38187 | 0.38535 | 0.29552 | 0.22698 | 0.1247
IS Fe3+ (S=1.5) | 0.68598 | 0.59752 | 0.34866 | 0.32455 | 0.11813 | 0.034645 | 0.022482 | 0.043021 | 0.0713
LS Fe4+ (S=1) | 0.1 | 0.192 | 0.28 | 0.378 | 0.5 | 0.58 | 0.682 | 0.73 | 0.804
Notes: 求めた割合はこの棒グラフで、紫がLSFe3+、水色がISFe3+、オレンジがLSFe3+の割合です。ゴールドシュミット因子の予想同様ににx増加に従ってISFe3＋の割合は減少していることがわかります。この結果を俳句巣の式に適用すると先ほどの研究背景でのグラフが得られます。

## Slide 16: ZT
p型最大：
x = 0.1 ZT = 0.0025 (550 K)
n型最大：
x = 0.8 ZT = 0.0038 (550 K)
p型n型ともに先行研究の
Pr1-xSrxFeO3のZTを上回る可能性
Notes: 最後にZTです。P型の最大はx=0.1のZT=0.0025、n型の最大はx=0.8のZT=0.0038となりました。これらは550Kの測定値であり、先ほど示した先行研究のPr1-xSrxFeO3のZTと比較すると図のようになります。色付きがNd1-xSrxFeO3で白黒がPr1-xSrxFeO3です。図の550Kの比較からわかるようにn型は先行研究のZTを上回る可能性があります。このことを踏まえて本研究ではNdSrFeO3にSr2+よりイオン半径の小さいCa2+と大きいBa2+を組合せて化学圧力によってFeO6八面体の歪みを制御することでさらに高い熱電特性を持つ材料を探索します。

## Slide 17: 結論
300Kではx≦0.6でG型反強磁性体である。0.5≦x≦0.7は300Kと10Kで空間群がPnmaからC2/cへ変化。
ISFe3+の割合はx増加に伴い減少した。
Nd1-xSrxFeO3ｰδは先行研究のPr1-xSrxFeO3と異なりp型とn型のZTがほぼ同等の値となった。
ZTはp型n型共に先行研究のPr1-xSrxFeO3を
上回る可能性がある。
Notes: 最後に結論です。室温の中性子回折データ解析によってx≦0.6ではG型反強磁性体であることが分かりました。また、x≧0.7ではA型反強磁性体の可能性があります。10Kでの中性子回折によってx=0.1は300Kと異なり、b軸方向の磁気モーメントのG型反強磁性であることが分かりました。磁化率測定によって算出されたFe3＋の中間スピン状態の割合はx増加に伴い減少しました。ゼーベック係数測定により、Nd1-xSrxFeO3はp型n型両方の熱電特性を示すことが確認され、そのZTは先行研究と異なり、p型とn型の値がほぼ同等の値となりました。また、算出されたZTはp型n型共に先行研究のPr1-xSrxFeO3のZTを上回る可能性があります。

## Slide 18
Thank you
for your kind attention
Notes: 以上で発表を終わります。ご清聴ありがとうございました。

## Slide 19: ゴールドシュミット耐性因子
Pr1-xSrxFeO3-δ

## Slide 20: 熱膨張係数
p型最大：
x = 0.1 α = 11.8×10-6(K-1)
n型最大：
x = 0.8 α = 28.9×10-6(K-1)
→熱膨張係数に差が出た
熱膨張係数が近い組成の探索が新たな課題
Notes: 熱膨張係数の測定は2種類の試料でしか行っていませんが、p型最大の熱電特性を示したx=0.1が11.8×10の-6乗パーケルビン、n型最大のx=0.8は28.9×10の-6乗パーケルビンとなり、差が現れ、今後熱膨張係数が近い組成の探索が新たな課題として生まれました。

## Slide 21: 実験方法
ヨウ素滴定法 (Nd1-xSrxFeO3-δ)
それぞれ3回分の測定から平均値と標準偏差を算出
x | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9
1st | 2.993497 | 2.998477 | 2.99973 | 2.978337 | 2.976852 | 2.997162 | 2.978273 | 2.965538 | 2.952141
2nd | 3.044358 | 2.99091 | 2.996251 | 2.989724 | 3.026068 | 3.005413 | 2.999978 | 2.970701 | 2.955799
3rd | 2.976645 | 2.999009 | 2.973949 | 2.997547 | 2.983058 | 2.970829 | 2.99355 | 2.959508 | 2.949309
平均 | 3.00 | 2.996 | 2.99 | 2.989 | 3.00 | 2.99 | 2.991 | 2.965 | 2.952
標準偏差 | 0.03 | 0.004 | 0.01 | 0.008 | 0.02 | 0.01 | 0.009 | 0.005 | 0.003

## Slide 22: SEM
粒径、気孔ともに組成によってばらつきがある。
Sr置換量による依存性なし
→熱伝導率
x = 0.1
x = 0.9
x = 0.5
20μm
20μm
20μm
Notes: 次に、SEM観察です。これらの画像は倍率が500倍の画像です。粒径、気孔ともに組成によってばらつきがあり、そのｘによる依存性は見られませんでした。この結果は熱伝導率のｘ依存性がないことに寄与していると考えられます。

## Slide 23: 研究背景
無次元性能指数ZT
S:ゼーベック係数[µV/K]
ρ:電気抵抗率[Ωm]
κ:熱伝導率[W/mK]
実用化の目安
ZT = 1（最大エネルギー変換効率約10% ）
⇒高いS、低いρおよびκが必要
河本 洋，「排熱回収用高効率熱電変換材料の研究開発動向」，科学技術動向http://data.nistep.go.jp/dspace/bitstream/11035/1977/1/NISTEP-STT090-20.pdf
図 代表的な熱電材料
1000K-300KではZT ≈ 0.48で約10%

## Slide 24
アレニウスプロット
電気抵抗率