## Slide 1
Co置換されたハーフ・ホイスラー合金
TiNiSnの熱電特性
Thermoelectric properties of half-Heusler alloy Co substituted TiNiSn
第70回 応用物理学会春季学術講演会
2023/3/16
○山﨑 航佑 1, 中津川 博 1, 岡本 庸一 2
1 横浜国立大学, 2 防衛大学校
Kosuke Yamazaki 1, Hiroshi Nakatsugawa 1, Yoichi Okamoto 2.
1 Yokohama National University, 2 National Defense Academy.
Notes: 10分発表5分質疑応答
予稿とのタイトル確認：OK

## Slide 2
Introduction
ハーフ・ホイスラー合金TiNiSn
環境低負荷で豊富な元素で構成された金属間化合物
半導体バンド構造を示し、高いゼーベック係数の値と低い電気抵抗率を持つ
中温域（≈800 K）でZTがピークを示すn型熱電材料
熱起電力の正負は多数キャリアが電子かホールかによって決まる
⇒多数キャリアをホールへと変化させること
でp型のTiNiSnを作製
Eg≈0.5 eV
n型熱電材料
p型熱電材料
Π型熱電発電モジュール
温度差
電流の向き
harf-Heusler
TiNiSn crystal structure(C1b)

## Slide 3
Introduction
TiNiSnはp型でも高い出力因子を持つ可能性が示されている
TiNiSnは化学ポテンシャルμの位置によって熱電特性が変化 ⇒μの位置は元素置換によって変化
高温で高い熱電性能
μ＝±0.34 eVの時に高い出力因子を示す
TiNiSnの熱電特性の化学ポテンシャル依存性*)
*) L. L. Wang, et al. , J. Appl. Phys. 105, 013709 (2009).
Notes: ・計算条件
WIEN2k、GGA（PBE）、556 plane waves. k点73
・緩和時間は加味していない!

## Slide 4
Object
TiNiSnの多数キャリアを変化させるため、TiNiSnにCo置換を行い、置換による熱電特性の変化と最も高いZTを持つCo置換量を明らかにする
目的へのアプローチ
  第一原理計算によって置換後の電子構造を求める
  アーク溶解法を用いて試料を作製する
  作製した試料の熱電特性を測定し、ZTを求める

## Slide 5
Experimental method
第一原理計算
  計算パッケージ：AkaiKKR
  k点：300
原料の秤量 TiCoxNi1-xSn(0≦x≦ 0.15)
Snは2wt%過剰に添加
真空アーク溶解炉を用いて原料を溶融,
20 gのインゴット作製
NCワイヤカットを用いて
測定試料の切り出し
測定試料を石英管に真空封入し,
1073 K・168 hで均質化熱処理*)
試料の作製
測定
  結晶構造解析
    粉末X線回折
    リートベルト解析
  熱電特性
    電気抵抗率・ゼーベック係数 300~395 K：ResiTest8300 395~800 K：自作測定装置
    熱伝導率 300~600 K：PEM-2
*) S. Bhattacharya, et al. , Appl. Phys. Lett. 77, 2476 (2000).

## Slide 6
Results & discussion

## Slide 7
第一原理計算結果
Coがアクセプターとして働くことで多数キャリアの変化が示唆
Co置換後はフェルミ準位が価電子帯側に遷移
元素 | 電子軌道
Ni | 3d84s2
Co | 3d74s2

## Slide 8
結晶構造解析
x=0.02、0.05以外の試料はTiNi2Sn相(▼)、Sn相(▼)のピークが見られた
xの増加に伴ってピークが低角度側へシフトした
111
200
220
311
222
400
331
420
422
511
111
200
220
311
222
400
331
420
422
511
元素 | 原子半径r[Å]
Co | 1.25
Ni | 1.24
不純物相の存在とCo置換による結晶構造の変化が示された

## Slide 9
電気抵抗率
x=0.02までは電気抵抗率は増大、x>0.02で減少に転じた
x≧0.09で再度増加、x＝0.10からは減少に転じた
FH相を含む試料は電気抵抗率が低い
Co置換によるホールドープの影響と不純物相の影響が示された
ホイスラー相 | 電気的特性
TiNiSn(HH) | 半導体
TiNi2Sn(FH) | 金属*)
*) J. E. Douglas, et al. , Appl. Phys. Lett. 101, 183902 (2012).
ne
q
μe
：キャリア密度[cm-3]
：電荷
：電子移動度[cm2/(V･s)]
Notes: ・Siもドープと非ドープで１～２桁抵抗率が違う、真正半導体化の電気抵抗率の変化としては異常ではない

## Slide 10
ゼーベック係数
x≧0.08で全ての温度においてゼーベック係数が正の値
x>0.11でゼーベック係数の絶対値は減少
FH相を含む試料はゼーベック係数の値が小さい
Co置換による多数キャリアの変化が示された
p
型
n
型

## Slide 11
熱伝導率
x＝0.03までは単調に減少
x≧0.05で増加に転じたが、単調な変化は見られない
FH相を含む試料は熱伝導率が高い
熱伝導率の値の変化はフォノン散乱の影響が示された
κe
κL
：キャリア熱伝導率
：格子熱伝導率
L
ρ
：ローレンツ数[V2K-2]
：電気抵抗率[Ωm]
Wiedemann–Franz law

## Slide 12
出力因子（p型）
文献 | 試料 | ρ[Ωcm] | S[V/K] | PF[×10-3W/(m･K)]
T. Kamiya, et al. *) | ZrNi0.85Co0.15Sn | ≈ 2.0×10-3 | ≈ 140×10-6 | 1.07＠800 K
本研究 | TiCo0.11Ni0.89Sn | 1.8×10-3 | 100×10-6 | 0.52＠790 K
出力因子が最大を示したx=0.11はゼーベック係数も最大
FH相を含む試料はPFが小さい
S
ρ
：ゼーベック係数[V/K]
：電気抵抗率[Ωm]
*) T. Kamiya, et al. , J. Jpn. Soc. Powder Powder Metallurgy 57, 218(2009).

## Slide 13
ZT（p型）
熱伝導率の変化が小さかったため、出力因子の傾向と一致
文献 | 試料 | ZT | 作製方法
T. Kamiya, et al. *) | ZrNi0.85Co0.15Sn | 0.026＠300 K | SPS焼結
X. Yan, et al. **) | Zr0.5Hf0.5CoSb0.8Sn0.2 | 0.8＠700 K | メカニカルアロイング法
本研究 | TiCo0.11Ni0.89Sn | 0.063＠750 K | アーク溶解法
S
ρ
κ
T
：ゼーベック係数[V/K]
：電気抵抗率[Ωm]
：熱伝導率[W/(m･K)]
：平均温度[K]
*) T. Kamiya, et al. , J. Jpn. Soc. Powder Powder Metallurgy 57, 218(2009).
**) X. Yan, et al. , Nano Lett. 11, 556 (2011).

## Slide 14
Conclusion
Co置換後の状態密度の変化から、Coがアクセプターとして作用することが示された
ゼーベック係数の測定結果からCo置換による多数キャリアの変化が示された
TiNi2Sn相が見られた試料はいずれの熱電特性も金属寄り（低いρ、低い|S|）な傾向がみられた
x=0.11の時、750 Kで最も高いZT(＝0.063)を示した
今後の予定
ホール効果測定により置換後のキャリア密度の変化を測定
不純物相を含まない試料の作製

## Slide 15
Thank you for your attention!

## Slide 16
自作熱電特性測定装置
制御PC
高温炉
メーター類
基準接点
炉制御部
標準抵抗
リレー回路
Vsample測定
VTc測定
VTH測定
電流源
Vstd測定
サンプルロッド
Vsam(TH)
Vsam(TC)
VTH
VTC
サンプルステージ
装置回路図

## Slide 17
SEM-EDS測定
x | Ti | Co | Ni | Sn
0 | 35.7(7) | - | 32.7(6) | 31.7(9)
0.01 | 35.7(3) | 0.40(6) | 33.4(5) | 30.5(2)
0.02 | 35.1(7) | 0.62(8) | 34.4(1) | 29.8(4)
0.03 | 35.1(6) | 1.3(3) | 33.3(6) | 30.3(5)
0.05 | 35.4(5) | 1.6(1) | 32.8(7) | 30.3(7)
0.08 | 34.6(4) | 3.1(2) | 32.4(5) | 29.9(4)
0.09 | 35.1(3) | 3.1(4) | 31.6(6) | 30.2(5)
0.10 | 34.6(5) | 3.4(2) | 31.7(5) | 30.3(9)
0.11 | 34.8(4) | 3.7(4) | 31.4(9) | 30.0(9)
0.12 | 34.8(4) | 4.0(3) | 31.1(7) | 30.0(6)
0.15 | 34.9(3) | 5.0(3) | 30.1(5) | 30.0(3)
10 μm
10 μm
10 μm
10 μm
TiCo0.09Ni0.91Snの定量マッピング分析より, TiとSn元素の偏析の様子
測定装置：SU8010(FE-SEM, 日立ハイテク)
加速電圧：15 kV
エミッション電流：10 μA
EDS検出器：Xflash(Bruker)
EDS検出器分解能：121 eV(Mn Kα)

## Slide 18
ホール効果測定
x | n[×1020cm-3] | μ[cm2/(V･s)] | キャリアタイプ
0 | 0.64(1) | 14.7(2) | n
0.01 | 0.96(6) | 2.3(1) | n
0.10 | 49(2) | 0.115(6) | p
0.11 | 39(2) | 0.23(1) | p
0.12 | 69(6) | 0.15(1) | p
測定装置：ResiTest8300（東陽テクニカ）
測定方法：van der Pauw法
測定温度：室温
設定電流：100~140 mA
磁場：0.6~0.865 T(Max)
磁場間隙：41 mm

## Slide 19
格子定数の置換量依存性
元素 | 原子半径r[Å]
Ti | 1.47
Co | 1.25
Ni | 1.24