## Slide 1
横国大理工
○中津川博、木村優太朗、勢山峻平
層状Co酸化物、及び、ペロフスカイトMn酸化物を用いた熱電発電素子の性能評価
日本金属学会秋期大会 (2012) 熱電材料

## Slide 2: 研究背景
低温領域
Bi2Te3
中温領域
Mg2Si, MnSi1.75-γ
CoSb3
高温領域
NaxCoO2
Ca3Co4O9
CaMnO3
低温領域
中温領域
高温領域

## Slide 3: 研究目的
n
p
・高温で高い熱起電力が期待できる
・高温熱源の利用が可能
・高温で高い出力が期待できる
・接触抵抗の低減により、高出力化が可能
・多結晶酸化物

## Slide 4: 実験方法
n型熱電素子： Yb doped CaMnO3
p型熱電素子： Y doped Ca3Co4O9
固相反応法：Mn3O4 + CaCO3 + Yb2O3 →
固相反応法：Co3O4 + CaCO3 + Y2O3 →
① Ca0.99Yb0.01MnO3
② Ca0.9Yb0.1MnO3
大気中1300℃で焼成
③ [Ca2CoO3]0.62 CoO2
④ [(Ca0.9Y0.1)2CoO3]0.62 CoO2
⑤ [(Ca0.8Y0.2)2CoO3]0.62 CoO2
酸素雰囲気中920℃で焼成
・X線回折測定(RINT2500, RIETAN-FP)
・中性子線回折測定(HERMES, PREMOS)
・電気抵抗率測定(ResiTest8300, ZEM-3)
・熱起電力測定(ResiTest8300, ZEM-3)
・比熱測定(DSC8500, TC-7000-R)
・熱拡散率測定(TC-7000-R)
熱電発電モジュール：①-④, ②-④, ①-③
n型素子
p型素子
6mm
6mm
6mm
銀ペーストを塗布
n
n
p
p
p
n
銀シートで直列接続
6mm
6mm
6mm
大気中850℃で焼成

## Slide 5: 性能評価方法
アルミナ板
アルミナ板
銀シート
n
p
銅製ヒーター： 100℃, 200℃, 300℃,
400℃, 500℃
n
p
外部負荷
電流
外部負荷電圧
外部負荷出力
電流
開放電圧
最大出力
最大電流
line profile
水冷ヒートシンク (2～4℃)
赤外線サーモグラフィー
Temperature (℃)
水冷ヒートシンク
銅製ヒーター
TC
TC (11～13℃)

## Slide 6: X線回折測定
Ca0.99Yb0.01MnO3
Ca0.9Yb0.1MnO3
Rwp=17.98%
Rwp=11.53%
Space group :
Pnma
a = 5.281Å
b = 7.455Å
c = 5.265Å
Space group :
Pnma
a = 5.305Å
b = 7.457Å
c = 5.267Å

## Slide 7: 中性子線回折測定
[Ca2CoO3]0.62 CoO2
[(Ca0.9Y0.1)2CoO3]0.62 CoO2
[(Ca0.8Y0.2)2CoO3]0.62 CoO2

## Slide 8: 熱電特性測定①
電気抵抗率
熱起電力
Y
Yb
Yb
Y

## Slide 9: 熱電特性測定②
熱伝導率
無次元性能指数
Yb

## Slide 10: 熱電発電モジュール性能評価
n: ① Ca0.99Yb0.01MnO3
p: ④ [(Ca0.9Y0.1)2CoO3]0.62 CoO2
heater : 100, 200, 300, 400, 500℃
⊿T : 51, 126, 189, 273, 355K
MF = Rideal / Rreal = 0.6
n: ② Ca0.9Yb0.1MnO3
p: ④ [(Ca0.9Y0.1)2CoO3]0.62 CoO2
n: ① Ca0.99Yb0.01MnO3
p: ③ [Ca2CoO3]0.62 CoO2
heater : 100, 200, 300, 400, 500℃
⊿T : 45, 92, 145, 218, 278K
MF = Rideal / Rreal = 0.2
heater : 100, 200, 300, 400, 500℃
⊿T : 45, 90, 145, 199, 257K
MF = Rideal / Rreal = 0.5
2 np pairs
2 np pairs
2 np pairs

## Slide 11: 1 pair 当たりの性能評価①
n: ① Ca0.99Yb0.01MnO3
p: ④ [(Ca0.9Y0.1)2CoO3]0.62 CoO2
355
12.8
355

## Slide 12: 1 pair 当たりの性能評価②
n: ② Ca0.9Yb0.1MnO3
p: ④ [(Ca0.9Y0.1)2CoO3]0.62 CoO2

## Slide 13: 1 pair 当たりの性能評価③
n: ① Ca0.99Yb0.01MnO3
p: ③ [Ca2CoO3]0.62 CoO2

## Slide 15: まとめ
熱電発電モジュールの温度差⊿Tを精確に見積もり、温度差⊿Tに基づいて性能評価することが重要である。
酸化物熱電モジュールでは、MF比の高い組み合わせでPNペアを構築する必要がある。
今回、温度差355Kで、1 PNペア当たり12.8mWの最大出力が得られた。

## Slide 16
Thank you for your kind attention.
日本金属学会秋期大会 (2012) 熱電材料