## Slide 1
横国大理工
○中津川博、木村優太朗、勢山峻平
p-[(Ca0.9Y0.1)2CoO3]0.62CoO2/n-Ca0.99Yb0.01MnO3酸化物熱電発電モジュールの性能評価
日本金属学会春期大会 (2013) 熱電材料
Notes: それでは、このようなTitleで横浜国大 中津川が発表させて頂きます。

## Slide 2: 主な熱電材料の性能指数Z
低温域
低温域
中温域
中温域
高温域
高温域
P型熱電材料
N型熱電材料
Notes: 熱電発電は発電原理がシンプルであり、μWからkWレベルの電力を回収できるメリットがあります。また、動力に変換する必要がありませんので、メンテナンスフリーの電源として利用が可能です。主な熱電材料の性能指数を示します。左がp型熱電材料、右がn型熱電材料の性能指数になります。点線は無次元性能指数ZT=1を示しています。室温付近で高い性能指数を示す熱電材料はBiTe系です。室温から500℃の温度範囲で高い性能指数を示す熱電材料はPbTe系やスクッテルダイト系となります。更に高温で高い性能指数を示す熱電材料はSiGe系です。酸化物系はSiGe系より一桁低い性能指数ではありますが、本研究では、高温大気中で使用可能という点に着目して、これら酸化物系を用いて素子の性能評価を行いました。また本研究では、室温付近を低温域、室温から500℃の温度範囲を中温域、500℃以上を高温域と定義します。

## Slide 3: 理想的なπ型熱電変換素子
n
p
外部負荷
電流
Notes: 理想的なπ型熱電変換素子を考えますと、外部負荷で消費される出力は熱入出力の差で定義され、変換効率は熱の入力分の出力で定義されます。右の図は、今回我々が得た最も性能が高かった素子のIV特性とIP曲線の理論値です。開放電圧はm=∞の場合の電圧に相当します。最大電流はm=0の場合の電流に相当します。また、最大出力はm=1の最大値に相当します。最大変換効率はカルノー効率とZTの式の積でこのように表されます。

## Slide 4: 高温域材料の最大変換効率ηmax
n
p
外部負荷
電流
SiGe
SiGe
oxide
oxide
Space group :Pnma
a = 5.281Å
b = 7.455Å
c = 5.265Å
[(Ca0.9Y0.1)2CoO3]0.62 CoO2
Ca0.99Yb0.01MnO3
(electron: Mn3+ )
(hole: Co4+ )
Notes: 高温域材料の最大変換効率は、低温側を300Kに固定して高温側を変化させると、SiGe系を用いれば、1～10%程度の効率の発電が期待されます。ただし、高温大気中では使用できないという欠点がありますので、今回我々は、高温大気中でも使用可能な酸化物系に着目しました。酸化物系では、0.1～2%程度の効率の発電が期待されます。

## Slide 5: 酸化物熱電変換材料の熱電特性
電気抵抗率 ρ
ゼーベック係数 S
熱伝導率 κ
ResiTest8300 + ZEM-3
ResiTest8300 + ZEM-3
DSC8500 + TC-7000-R
P, N素子がほぼ同じサイズの立方体であれば、
理論上、サイズ依存性が消える。
Notes: 酸化物熱電変換材料の熱電特性として、電気抵抗率とゼーベック係数はResiTest8300とZEM-3を用いて、熱伝導率はDSC8500とTC-7000を用いて測定しました。P型素子とN型素子は、電気抵抗率とゼーベック係数がほぼ同程度の材料を選択しました。ここで、P型素子とN型素子がほぼ同じサイズの立方体であれば、理論上、性能指数Zのサイズ依存性が消えます。κとρの比が等しければ、この関係が保障され、実際、600K以上でほぼ等しい値を得ることができました。

## Slide 6: 実際のπ型熱電変換素子
n
p
外部負荷
電流
manufacturing factor (MF)
Notes: しかしながら、実際のπ型熱電変換素子には接触抵抗が存在しますので、素子の抵抗は内部抵抗と接触抵抗の和になります。ここで、manufacturing factorは内部抵抗と実際の抵抗との比で定義されます。今回の場合、manufacturing factorが81%ですので19%の接触抵抗が存在します。従って、最大電流が理論値よりも減少し最大出力も減少します。

## Slide 7: 最近報告された酸化物熱電変換素子
n
p
外部負荷
電流
Notes: 最近報告された酸化物熱電変換素子の1ペア当たりの最大出力を示します。横軸は温度差⊿Tを取っています。1ペア当たりの最大出力は、5mWから15mWの範囲にあることが分かります。この中で、manufacturing factorが判明しているものを示します。ほぼ30%から80%の範囲に入っています。

## Slide 8: 酸化物熱電変換素子 作製方法
n型素子: Ca0.99Yb0.01MnO3
p型素子: [(Ca0.9Y0.1)2CoO3]0.62 CoO2
6mm
6mm
6mm
銀ペーストを塗布
n
n
p
p
p
n
銀シート(0.05mm厚)で直列接続
6mm
6mm
6mm
大気中850℃で焼成
2×2 熱電変換素子
4×4 熱電変換素子
アルミナ板(1mm厚)で固定
n型素子
p型素子
5.5mm
5.5mm
5.5mm
銀ペーストを塗布
p
n
5.5mm
5.5mm
5.5mm
n
n
p
p
n
p
n
p
n
p
n
p
n
p
n
p
Notes: 酸化物熱電変換素子の作製方法ですが、本研究では、2×2の2ペアから成る素子と4×4の8ペアから成る素子を作製しました。P型およびN型素子はそれぞれ6mm角の立方体に切り出し、厚さ0.05mmの銀シートで直列接続して、厚さ1mmのアルミナ板で固定し、大気中850℃で銀ペーストを焼成しました。内部抵抗が素子サイズに反比例し、接触抵抗が素子断面積に比例すると仮定して、素子のサイズを最適化しますと、5.5mmで最小の抵抗値を得ることが分かります。そこで、4×4の素子は5.5mm角の立方体に切り出して作製しました。

## Slide 9: 酸化物熱電変換素子 評価方法
アルミナ板
銀シート
n
p
銅製ヒーター(100～600℃)
水冷ヒートシンク (2℃)
Temperature
line profile
TH=709K
TL=330K
電流
Notes: 酸化物熱電変換素子の評価方法は、銅製ヒーターと水冷ヒートシンクとの間に素子を挟んで、外部負荷を掛けながら電圧測定を行いました。同時に、赤外線サーモグラフィを用いて温度測定し、温度差⊿Tをline profileより精確に求めました。

## Slide 10: 結果①：manufacturing factor MF(%)
Notes: 実験結果です。
こちらは、温度差⊿Tに対してmanufacturing factorをプロットしました。2×2の素子では、ほぼ60%の一定値を示しましたが、4×4の素子では温度差が増加するに従って約60%から80%への単調増加を示しました。これは、素子のサイズを最適化したことにより、素子と電極との接触界面が改善されたことを示唆しています。

## Slide 11: 結果②：最大電圧と最大電流
Notes: こちらは、最大電圧と最大電流の結果です。1ペア当たりの最大電圧の傾きはゼーベック係数の値を表しています。これは、温度差⊿Tがほぼ正確に測定されていることを示しています。最大電流は接触抵抗の減少による改善が見られました。

## Slide 12: 結果③：1 pair当たりの最大出力
Notes: 1ペア当たりの最大出力は温度差377Kで21mWを得ました。これは最近の報告と比較しても最高レベルの出力であることが分かります。

## Slide 13: まとめ
素子形状をほぼ同じサイズの立方体にすれば、理論上、性能指数Zのサイズ依存性が消え、κ/ρ比の等しいPN素子であれば、Z最大が保障される。
立方体素子のサイズを最適化すれば、接触抵抗最小が図られ、MFが増加し、最大電流の減少が抑制される。
今回、温度差377Kで、1 PNペア当たり21mWの最大出力が得られた。
Notes: 以上を纏めます。
素子形状をほぼ同じサイズの立方体にすれば、理論上、性能指数Zのサイズ依存性が消え、κとρの比が等しいPN素子であれば、Z最大が保障されます。また、立方体素子のサイズを最適化すれば、接触抵抗最小が図られ、manufacturing factorが増加し、最大電流の減少が抑制されます。今回、温度差377Kで、1 ペア当たり21mWの最大出力が得られました。

## Slide 14
Thank you for your kind attention.
Notes: ご清聴有難うございました。

## Slide 15: 低温域材料の最大変換効率ηmax
n
p
外部負荷
電流
Bi2Te2.85Se0.15
(Bi,Sb)2Te3
温度差10Kで効率0.5%の発電が可能
温度差50Kで効率2%の発電が可能
1Wの熱入力の場合、5～20mWの発電が可能
小型電子機器用電力として利用可能
Notes: 低温域材料の最大変換効率は、低温側を300Kに固定して高温側を変化させると、室温付近でこのように変化します。即ち、温度差10Kで0.5%の発電が可能であり、温度差50Kで2%の発電が可能となります。つまり、1Wの熱入力があった場合、5～20mWの発電が可能となります。

## Slide 16: 中温域材料の最大変換効率ηmax
n
p
外部負荷
電流
PbTe
PbTe
skutterudite
skutterudite
温度差200Kで効率3%の発電が可能
温度差500Kで効率8%の発電が可能
1Wの熱入力の場合、30～80mWの発電が可能
小型電子機器用電力として利用可能
Notes: 中温域材料の最大変換効率は、低温側を300Kに固定して高温側を変化させると、温度差200Kで3%の発電が可能となり、温度差500Kで8%の発電が可能となります。これは、1Wの熱入力があった場合、30～80mWの発電が可能となります。

## Slide 17: 補足：熱電特性
電気抵抗率
熱起電力
Y
Yb
Yb
Y