## Slide 1
横国大理工
○中津川博、窪田 正照、中塚裕斗、渡邊洋佑
Pr1-xSrxMnO3 (0.1≦x≦0.9)の
p型およびn型熱電特性と磁性
第11回 日本熱電学会 学術講演会 (TSJ2014)

## Slide 2: Introduction
Advantage of Oxide TE materials
p-type Oxide TE materials
n-type Oxide TE materials
NaxCoO2
[Ca2CoO3]0.62 CoO2
[Bi2Sr2O4]0.55 CoO2
thermally and chemically stable
for long time use
at high temperatures in air
for thermoelectric generation
Al doped ZnO
SrTiO3
Ca0.9A3+0.1MnO3
同系列材料でのpn素子作製が困難
Pr1-xSrxMnO3 (0.1≦x≦0.7)
Notes: 熱電材料は熱起電力が大きく格子熱伝導率が小さいことが求められます。実際、最大エネルギー変換効率はこのようにZTの増加関数となっています。酸化物熱電材料の利点としては、熱的・化学的に安定で、高温・大気中での長時間使用が可能であることが挙げられます。これまで開発されてきた酸化物熱電材料は、p型ではNaCo酸化物、Ca349、Bi222といった材料があり、n型ではAl添加したZnO、SrTiO3、CaMnO3などがあります。しかしながら、同系列の材料でのpn素子作製が困難であるという問題が残されております。本研究では、これらの問題を解決するために、ペロフスカイトMn酸化物に着目して、PrSrMnO3の熱電物性について報告します。

## Slide 3: Introduction
Y.Tokura et al., Physica C 263, 544 (1996)
Z.Jirak et al., J.Appl.Phys.11, 7404 (2001)
Notes: こちらに、CaあるいはSr添加量に対するLa系・Pr系・Nd系・Sm系・Gd系・Yb系のトレランスファクターとPr系の相図を示します。トレランスファクター0.9±0.02の範囲で斜方晶ペロフスカイト構造を取りますが、それ以下ではペロフスカイト構造が取れません。また、それ以上であると正方晶あるいは三方晶を取ります。更に、La系とPr系のみ全組成範囲でペロフスカイト構造を取ります。従って、今回はp型熱電性能の探索を目的として、PrSrMnO3に着目しました。この材料は、x=0.3を境に強磁性絶縁体から強磁性金属に変化し、x=0.5で電荷整列、x=0.6ではA-type反強磁性、x=0.7ではC-type反強磁性を基底状態に取ります。更に、室温での結晶構造はx=0.5で斜方晶から正方晶に相転移します。

## Slide 4: Experiment
conventional solid-state reaction
  sintered 1673K in N2
X-ray diffraction
  RINT2500 @RT
Rietveld analyses
  RIETAN-FP program
susceptibility χ
  MPMS, 5K～350K, H = 1000 Oe
resistivity ρ
  ResiTest8300, 80K～395K
  ZEM-3, 373K～1073K
Seebeck coefficient S
  ResiTest8300, 80K～395K
  ZEM-3, 373K～1073K
thermal conductivity κ
  bulk density : SMK-401 @RT
  specific heat : X-DSC7000 @RT
  thermal diffusivity : TC-7000,
  573K～1073K
Mn3+
Mn4+
g3 = 10
g4 = 4
Theory
Mn3+
Mn4+
g3 = 5
g4 = 4
double exchange
interaction
Jahn-Teller distortion
Notes: 試料は一般的な固相反応法を用いて作製しました。結晶構造はX線回折強度をリートベルト解析して同定しました。磁化率はMPMSを用いて5K～350Kの温度範囲で測定しました。抵抗率とゼーベック係数は、室温以下ではResiTest8300、室温以上ではZEM-3を用いて測定しました。熱伝導率は、密度をアルキメデス法を用いて、比熱をDSCを用いて、熱拡散率をTC-7000を用いて測定しました。Koshibae等は、酸化物のゼーベック係数の高温極限の式をHeikesの式を用いてこのように定式化しました。ここで、g3とg4はそれぞれMn3+とMn4+のスピン・軌道自由度、xはMn4+濃度を表します。また、Mnペロフスカイト酸化物は二重交換相互作用とヤーンテーラー効果が競合しています。ヤーンテーラー歪によって軌道自由度が消失するので、我々はこの両者を考慮して解析しました。

## Slide 5: crystal structure
Pbnm
I4/mcm
Notes: 結晶構造は、x=0.4から0.5で、斜方晶から正方晶に相転移します。室温で測定した試料の密度は、全て相対密度90%以上の焼結体であることを確認しました。比熱は0.3～0.7J/gKの範囲にありました。Sr添加量が増加するに従って、イオン半径の小さいMn4+イオンが増加するので、unit-cellの体積は減少します。Mn-O間距離はab面内で若干のばらつきはありますが、ほぼ2Å一定でありました。Mn-O-Mn角度は、斜方晶ではほぼ160°ですが、正方晶では、c軸方向は180°、ab面内ではほぼ170°でした。

## Slide 6: susceptibility χ
Notes: 磁化率の結果より、x=0.2, 0.3, 0.4, 0.5でキューリー温度をそれぞれ166, 252, 307, 262Kと確認しました。X=0.5の150K以下は電荷整列相となります。x=0.6,0.7はそれぞれA-type反強磁性、C-type反強磁性の基底状態を取っています。今回、常磁性領域が広い温度範囲で測定できたx=0.1, 0.2について、キューリー定数を測定し、有効磁気モーメントからMnの原子価状態を計算しました。その結果、本来3.1, 3.2となるべきところが2.6, 2.8となりましたが、これは今後、より高温領域まで磁化率測定することにより精度の向上が期待されます。

## Slide 7: electric conductivity σ
Notes: 抵抗率の結果より、x=0.1,0.2では全温度範囲で半導体的挙動、x=0.3以上で金属-絶縁体転移が確認できます。また、x=0.5以上の低温領域では、電荷整列、および、A-typeあるいはC-type反強磁性によって抵抗率の上昇がみられます。高温では全ての組成で、ポーラロンのホッピング伝導が確認されました。活性化エネルギーはx=0.1から0.4までは減少し、それ以上では増加します。また、プレエクポネンシャルファクターの実験値と理論値を比較すると、かなりよい一致を見ました。ここで、n0は、Mn4+サイトの密度、光学フォノン周波数ωLOは10THzと仮定し、aはMn-O-Mnの平均距離を代入して計算しました。

## Slide 8: Seebeck coefficient S
Notes: ゼーベック係数は、x=0.1と0.2で高いp型の熱起電力を示すことが分かります。しかしながら、x=0.1は1000K以上で、x=0.2は500K以上でn型に変化してしまいます。このp型がより高い温度領域まで維持できる材料の探索が今後の課題となります。x=0.3以上の高温極限のゼーベック係数は理論値でも負の値を示し、x=0.4以上ではSAとSBの比率を調整することで理論値と実験値の一致を見ることができます。即ち、x=0.4では20%、x=0.5では64%、x=0.6では97%のMnがヤーンテーラー効果によりeg軌道の縮退が解けて分裂し、軌道自由度が消失ていることを示唆しています。

## Slide 9: thermal conductivity κ
Notes: 熱伝導率は約1～2W/mKの範囲にあることが分かります。ヴィーデマン-フランツ則から求めた電子熱伝導率を差し引いた、格子熱伝導率を点線で示します。X=0.3以上では、格子熱伝導率がほぼ一定値を取ることが分かります。

## Slide 10
figure of merit ZT
Notes: 以上の熱電物性から、ZTの温度依存性を示しました。x=0.3以上では温度に対して単調増加を示し、x=0.7は1000KでZT=0.08を示します。また、x=0.1では、p型熱電特性が減少しているにも関わらず、500ＫでZT=0.0035の極大値を示しています。

## Slide 11: summary
Pr1-xSrxMnO3は、高温でスモールポーラロンのホッピング伝導を示す。
特に、x≧0.4で、ヤーンテーラー効果が支配的になることが示唆される。
x=0.7では、1000KでZT=0.08のn型熱電性能の増加傾向を示す。
x=0.1では、500KでZT=0.0035のp型熱電性能の極大値を示す。
Notes: 以上を纏めます。

## Slide 12
Thank you for your kind attention.
Notes: ご清聴有難うございました。

## Slide 13
Notes: ご清聴有難うございました。

## Slide 14: oxide thermoelectric generation
0℃
50℃
50mm
Ca0.99Yb0.01MnO3
[(Ca0.9Y0.1)2CoO3]0.62CoO2
50μm
silver sheet
silver paste
alumina plate
heater
water cooled heatsink
297K
640K
⊿T = 343K
R=2.54Ω, |S|=3.98mV/K
1.4V
0.54A
0.2W
Z<T> = 0.25
ηmax = 4%
our power generation thermoelectric oxide module
0.6A
Notes: 我々が作製した酸化物熱電変換モジュールを示します。N型としてMnペロフスカイト酸化物、P型としてCa349を使用し、10対のPN素子で構成されています。このモジュールをヒーターと水冷ヒートシンクで挟み、343Kの温度差を付けて、外部負荷に掛かる電圧と電流を測定しますと、開放電圧1.4V、最大電流0.6Aで最大出力0.2Wの熱電発電を示しました。このモジュールは電極と素子の接合が良好で、接触抵抗の少ない熱電発電を示しています。もし、50対のPN素子が作製できれば、1Wの最大出力が期待されます。また、Z<T>=0.25より、最大変換効率4%が見積もられます。

## Slide 15: oxide thermoelectric materials
Disadvantage
Advantage
CaMn0.98Mo0.02O3
Ca2.7Bi0.3Co4O9
Urata et al, Int. J. Appl. Ceram. Technol. 4, 535-540 (2007)
50%Mn3+
50%Mn4+
g3 = 10
g4 = 4
50%Co3+
50%Co4+
g3 = 1
g4 = 6
Notes: 酸化物熱電変換材料は、N型としてMnペロフスカイト酸化物、P型としてCa349が高い熱電性能を示す材料として知られています。こちらは、Urataらによって報告された酸化物熱電変換モジュールですが、熱電発電を繰り返す過程で熱膨張率の違いによりN型素子が破断するという問題が指摘されています。しかしながら、Hikesの式が示すように、Coはlow-spin状態を取るので154μV/Kという高いゼーベック係数が期待されます。Mnはhigh-spin状態を取るので79μV/Kという高いゼーベック係数が期待されます。更に、Mnペロフスカイト酸化物は、Mn3+ richの系ではP型、Mn4+ richの系ではN型となり、Mn酸化物のみのモジュールの作製も可能です。

## Slide 16: Phase diagram of Mn oxides
Schiffer et al, Phys. Rev. Lett. 75, 3336-3339 (1995)
metal
P-type
N-type
metal
P-type
N-type
Tokura et al, Physica C. 263, 544-549 (1996)
La1-xCaxMnO3
Pr1-xSrxMnO3
A-type AFM
Notes: 本研究では、Mnペロフスカイト酸化物のみで熱電変換モジュールを作製するために、高いP型の性能を示すMn酸化物を探索することを目的とします。LaCaMnO3系ではx=0.2で強磁性絶縁体から強磁性金属に変化するので、x=0.1～0.2で高いP型の性能が期待されます。一方、PrSrMnO3系ではx=0.3で強磁性絶縁体から強磁性金属に変化するので、より広い組成範囲で高いP型の性能が期待されます。

## Slide 17: 酸化物熱電変換材料
主な熱電変換材料のZTの温度依存性
Advantage
Disadvantage
高温大気中で安定である
地球上に豊富に存在する元素から構成
毒性の少ない材料である
内部自由度によって高熱起電力を示す
一般に低移動度の材料である
単結晶では高性能を示す一方、多結晶では高抵抗率の材料である
P型単結晶と同等の性能を示すN型材料が見つかっていない
同じ系で、P型とN型の材料がない