## Slide 1
1横国大理工, 2防衛大材料
○濵中克巳1, 佐々木樹林1, 中津川博1, 岡本庸一2
ハーフ・ホイスラー合金
TiNiSn1-xSbxの熱電特性
第16回 日本熱電学会 学術講演会 (TSJ2019)

## Slide 2: Introduction
Advantage of half-heusler TE materials
p-type half-heusler TE materials
n-type half-heusler TE materials
TiCoSb
ZrCoSb
HfCoSb
purpose of study
TiNiSn
ZrNiSn
HfNiSn
VEC=6のTiNiSnに着目し、Sb添加による VEC増加に従い、|S|が減少する効果とρ及びκLが減少する効果がZTに及ぼす影響を明らかにする。
フェルミ準位近傍で大きな状態密度を有するので、 擬ギャップ系のような高いゼーベック係数が期待され、Bi2Te3に匹敵する高い出力因子を示す。
構成元素が比較的安価・無毒であることから、自動車排熱回収に有望な熱電材料として注目されている。
≒1.0 @650K
300K
1000K
≒16.9%

## Slide 3: Previous study
S.Bhattacharya et al., Appl.Phys.Lett., 77 pp.2476 (2000)
S.Bhattacharya et al., Phys.Rev. B, 77 pp.184203 (2008)
x = 0.05 @300K
x = 0.05 @300K
最大

## Slide 4: Experiment
X-ray diffraction
  SmartLab @RT
Rietveld analyses
  RIETAN-FP program
SEM-EDS analysis
  SU8010 @RT
resistivity ρ
  ResiTest8300, 80K～395K
Seebeck coefficient S
  ResiTest8300, 80K～395K
bulk density
  SMK-401 @RT
thermal conductivity κtotal
  PEM-2, 320K～510K
化学量論組成で秤量
Ar雰囲気中でアーク溶解
インゴットをNC放電加工
石英管中へ真空封入
均質化焼鈍 800℃ 168h

## Slide 5: SEM-EDS analysis
TiNiSn0.9Sb0.1
TiNiSn0.9Sb0.1
Sb
Ti
Ni
Sn

## Slide 6: crystal structure
熱処理前
熱処理前
熱処理後
熱処理後
熱処理前
熱処理後
Sn1-xSbx
Ni
Ti
CIb structure
(F-43m)

## Slide 7: electric resistivity ρ
Notes: 。

## Slide 8: Seebeck coefficient S

## Slide 9: power factor S2ρ-1

## Slide 10: thermal conductivity κ

## Slide 11
figure of merit ZT

## Slide 12: summary
均質化焼鈍を施すことにより、単相のハーフホイスラー合金TiNiSn1-xSbxを合成することに成功した。
x増加に従い、電子ドープが急速に進み、キャリア密度増加により、ρの減少と同時に|S|の減少が確認された。
出力因子は、3試料中、x=0.05で最大であり、 0 < x < 0.1 で極大値が期待される。
ｘ増加に従い、κLは減少するが、κeは増加する。結果として、xによらず、室温で9～12W/mK程度のκ=κL+κeが期待される。
ZTも、3試料中、x=0.05で最大であり、ZT＝0.1@400Kを示した。また、0 < x < 0.1 でZTの極大値探索が今後の課題である。
Notes: 以上を纏めます。

## Slide 13
Thank you for your kind attention.
Notes: ご清聴有難うございました。