## Slide 1: ハーフ・ホイスラー合金TiNi1-xCoxSnのp型熱電特性
講演番号：22a-13P-8
氏名：○山﨑 航佑1, 富樫 弘道1, 中津川 博1＊, 岡本 庸一2
所属：横国大理工1, 防衛大材料2

## Slide 2: 目次
ハーフ・ホイスラー合金TiNiSnの特徴
研究目的
実験方法
結果と考察
結 論

## Slide 3: ハーフ・ホイスラー合金TiNiSnの特徴
環境フレンドリーなn型熱電材料
高温（≤1273 K）でも安定
650~700 Kで高ZT
p型の熱電特性に関しては研究が少なく、十分な検討がされていない
⇒ p型でも高いZTを示すことで環境フレンドリーなp型熱電材料を開発可能
700 KでZT=1.5
⇒ 熱電材料の中でも
高いZT
（＝高変換効率）
Sakurada, S. et al. Appl. Phys. Lett. , 86(8), 082105(2005).
（Zr0.5Hf0.5）0.5Ti0.5NiSn0.998Sb0.002
ρ≈2.5×10-3 Ωcm
|S|≈250 μVK-1
κ≈3.0 Wm-1K-1
TiNiSnの結晶構造
（MgAgAs型）

## Slide 4: 研究目的
  多数キャリアを電子（n型）から正孔（p型）へと変化
  … Niよりも価数の小さなCoを置換してホールドーピング
  熱電性能の評価
  … 変換効率の増加関数である無次元性能指数ZTを算出
TiNi1-xCoxSnを作製し、ホール効果測定、ゼーベック係数の測定から多数キャリアを判定
n型でZTがピークを示す800 KまでのS, ρ, κの測定
【目的へのアプローチ】
環境フレンドリーなn型熱電材料TiNiSnを主成分とするp型熱電材料の開発

## Slide 5: 実験方法
【測定内容】
粉末XRD測定（SmartLab）, リートベルト解析（RIETAN-FP）
組成分析（EPMA）
ホール効果測定（ResiTest8300）
電気抵抗率, ゼーベック係数（ResiTest8300, 自作装置）
熱伝導率（PEM-2）
Ti(99%up, sponge)
Ni(99.9%up, grains)
Sn(99.9%, grains)
Co(99%up, powder)
7.0 × 7.0 × 1.0 mm(ρ, S)
7.0 × 7.0 × 2.0 mm(κ)
RPで真空引き後，石英管に封入
1073 K, 168h
アーク溶解法により原料を溶融
ワイヤ放電加工
均質化処理
各種測定

## Slide 6
結果と考察

## Slide 7: X線回折プロファイルと格子定数のx依存性
X線管球Cu Kα, λ=1.5418Å
どの試料もハーフ・ホイスラー相のピークを示した
わずかに第二相（TiNi2Sn, Ti6Sn5）のピークが見られた
⇒ TiNiSnを主成分とする多相組織が形成
xの増加に伴い格子定数a（Å）は増大
⇒ 原子半径はNi（ 1.21Å ）<Co（1.26 Å）なのでNiサイトへの置換が示唆

## Slide 8: 組成分析結果
x | Chemical composition (at %) |  |  |  | Nominal composition for hH phase
 | Ti | Ni | Co | Sn | 
0 | 32.8(1) | 34.4(2) | - | 32.8(1) | Ti0.999(4)Ni1.048(6)Sn1.001(4)
0.01 | 33.1(1) | 33.7(1) | 0.30(4) | 32.8(1) | Ti1.005(3)Ni1.022(3)Co0.009(1)Sn0.995(3)
0.03 | 33.0(2) | 33.6(3) | 1.0(1) | 32.5(1) | Ti1.007(5)Ni1.025(8)Co0.028(2)Sn0.993(4)
0.05 | 32.8(1) | 32.9(2) | 1.67(7) | 32.6(1) | Ti1.003(4)Ni1.004(5)Co0.051(2)Sn0.997(4)
0.08 | 32.5(1) | 32.6(3) | 2.9(2) | 32.1(1) | Ti1.007(3)Ni1.008(8)Co0.088(5)Sn0.993(4)
0.10 | 32.4(3) | 32.2(3) | 3.3(2) | 32.05(7) | Ti1.006(8)Ni1.000(8)Co0.102(4)Sn0.994(2)
0.15 | 32.1(5) | 31.3(2) | 4.9(8) | 31.8(4) | Ti1.00(2)Ni0.980(5)Co0.152(2)Sn0.980(5)
Coは、ほぼ仕込み組成通りにhH相に含まれる
全体的にNiがやや過剰に含まれており、特に0≤x≤0.03が仕込み組成よりもNi過剰
⇒ Niが空孔サイトに固溶し、点欠陥を形成*)
ハーフ・ホイスラー（hH）相を定量分析した平均値（標準偏差）と組成比
10 μm
hH相
Ti6Sn5相
気孔
TiNi2Sn相
EPMAで観察したTiNi1-xCoxSn（x=0.08）のBSE像
*) Wang Chai, Y. et al. Appl. Phys. Lett. 100(3), 033114 (2012)

## Slide 9: ホール効果測定結果
試料を取り付けたDC磁場ホール効果測定時のサンプルロッド
測定条件：300 K, 磁場 0.5 T,
設定電流 50 mA
x≥0.03でRH（cm3C-1）の符号が正を示した
⇒ 多数キャリアが電子から正孔へと変化
Sample | RH（cm3C-1）
Ti0.999Ni1.048Sn1.001 | -0.212(2)
Ti1.005Ni1.022Co0.009Sn0.995 | -0.081(3)
Ti1.007Ni1.025Co0.028Sn0.993 | 0.0245(8)
Ti1.003Ni1.004Co0.051Sn0.997 | 0.032(1)
Ti1.007Ni1.008Co0.088Sn0.993 | 0.0017(6)
Ti1.006Ni1.000Co0.102Sn0.994 | 0.0010(1)
Ti1.00Ni0.980Co0.152Sn0.980 | 0.0012(2)
キャリア密度nH（cm-3）はxの増加に伴い増大
⇒ Coはアクセプター不純物として作用
各試料の室温におけるホール係数RH

## Slide 10: ゼーベック係数の温度依存性
x≥0.03でS（V/K）の符号が反転
⇒ n型からp型へと遷移
ΔVが正の時、Sは負（n型）
ΔVが負の時、Sは正（p型）
試料を取り付けたゼーベック係数S（V/K）測定用サンプルロッド
（測定条件：温度差ΔT=3 K）
ホール効果測定、ゼーベック係数の測定結果からx≥0.03でTiNi1-xCoxSnのp型化を確認
TH
TL
ヒーター

## Slide 11: 電気抵抗率の温度依存性
x≥0.08で電気抵抗率ρ（Ωcm）が減少
⇒ n（cm-3）の増加が影響

## Slide 12: 熱伝導率の温度依存性
x≥0.01において高温側で熱伝導率κ（W/mK）増大
⇒ キャリア熱伝導率の影響によるもの
κは格子熱伝導率κlat（W/mK）が支配的
⇒ κlatの低減はκを大きく低減（ZT増大）
＊L0は室温でのS（V/K）の実験値より決定

## Slide 13: 出力因子とZTの温度依存性
x=0.05が最も大きな出力因子S2ρ-1（mW/mK2）とZTを示した
⇒ x=0.05はp型で|S|が最大、出力因子、ZTの増大に寄与
p型での最大ZTはx=0.05でT=700 Kの時、ZT=0.12

## Slide 14: まとめ
ホール効果測定、ゼーベック係数の測定結果よりx≥0.03で多数キャリアが電子から正孔へと変化し、p型化が示された
p型のZTは、|S|が最も大きかったx=0.05が最大を示した
Co置換量xが大きくなるとnH（cm-3）は対数的に増加し、|S|（V/K）、ρ（Ωcm）が低下した。κ（W/mK）はキャリアの影響により、高温側で増大が見られた
Composition | ZT | T(K)
HfNi0.85Co0.15Sn*) | ~0.3 | 700
Ti1.003Ni1.004Co0.051Sn0.997 | 0.12 | 700
ZrNi0.98Co0.02Sn**) | ~0.08 | 700
**)Xie, H.-H. et al. J. Electron. Mater. 41(6), 1826–1830 (2012).
*)Ai, X. et al. Adv. Funct. Mater. 33(48), 2305582(2023) .
p型ハーフ・ホイスラー合金系でのZT比較

## Slide 15: 更なるZT向上のためには
点欠陥（侵入型Ni固溶原子）の制御
⇒ hH相に含まれる過剰なNi原子は空孔（Vc）サイトに固溶し、ドナー不純物として作用（少数
キャリアである電子を供給）
κlat（W/mK）の低減
⇒ κ (W/mK)の中で大きな割合を占めるため、κを大きく低下できる（＝ZT増大）
少数キャリア（電子）増大によってバイポーラ効果の影響が強まり、S(V/K),κ(W/mK)が高温側でのZTを減少させる方向に作用
Ti：4a(0, 0, 0)
Ni：4c(1/4, 1/4, 1/4)
Vc：4d(3/4, 3/4, 3/4)
Sn：4b(1/2, 1/2, 1/2)

## Slide 16: 結 論
TiNi1-xCoxSn（x≥0.03）で多数キャリアが電子から正孔へと変化し、TiNiSnを主成分とするp型熱電材料を開発することができた
過剰なCo置換はnH（cm-3）が増大するためZTは減少、TiNi1-xCoxSn（0≤x≤0.15）で最適なCo置換量はp型で最も大きな|S|（V/K）を示したx=0.05で、最大ZTはT=700 KでZT=0.12
点欠陥の制御、κlat（W/mK）を低減することで、更なるZT増大が期待できる
環境フレンドリーなn型熱電材料TiNiSnを主成分とするp型熱電材料の開発
【研究目的】

## Slide 17
Thank you for your attention!

## Slide 18: TiサイトやSnサイトに置換した場合の電子状態
Ti, Snサイトに置換された場合はほとんどEgが消失
⇒ 半導体的特性を示さない（実験結果と一致しない）

## Slide 19: 空孔サイトにNi原子が固溶した場合の電子状態の変化
スペクトル伝導度を状態密度で表したMottの式
Sはフェルミ準位における状態密度の傾きに比例する
空孔サイトにNiが固溶するとゼーベック係数が減少方向に電子状態が変化
x=0.03のフェルミ準位付近における状態密度（AkaiKKR）

## Slide 20: ローレンツ数の算出
実験値|S|を用いてS±とフィッテイングさせることでηを決定し、L0の値を算出
音響フォノン散乱を仮定し、r=-1/2で計算
x | L0 (×10-8 V2K-2)
0 | 2.120
0.01 | 2.440
0.03 | 1.967
0.05 | 1.658
0.08 | 2.336
0.10 | 2.352
0.15 | 2.310
T=300 Kの各試料のローレンツ数