## Slide 1
熱電材料の設計指針
  P型N型それぞれで高ZTであること
  実用的 (環境適応性, 経済性, 高耐久)であること
ハーフ・ホイスラー合金TiNiSnの特徴
  環境フレンドリーで低コストなN型熱電材料
  大きなゼーベック係数と低い電気抵抗率
  高温 (≤1273 K)でも化学的に安定
これまでの研究で分かったこと
  NiサイトのCo置換 (≥3%)でP型化*
  N型と比較してZTが低い
  【課題】P型TiNi1-xCoxSn (0≤x≤0.05)のρ減少
  ⇒ 固有欠陥 (格子間Ni原子)に注目
Ni組成比減少効果が熱電特性に及ぼす影響
  ドナー不純物である格子間Ni原子の減少により相対的に正孔キャリア密度が増加 (=ρ減少)
第20回ナノテク交流シンポジウム 2025年3月7日 (金) 横浜国立大学
P型熱電材料TiNi1-x-yCoySn (0≤x≤0.1, 0.01≤y≤0.05)のNi組成比減少効果
〇山﨑 航佑, 金 泰均, 中津川 博* *E-mail : nakatsugawa-hiroshi-dx@ynu.ac.jp
横浜国立大学院 理工学府 機械・材料・海洋系工学専攻 材料工学教育プログラム
  結晶構造解析
    粉末X線回折測定 (Cu Kα : λ=1.5418 Å, SmartLab, Rigaku Holdings Co. )
    リートベルト解析 (RIETAN-FP)
  組成分析
    ICP-OES (ICPE-9000, SHIMADZU Co. )
  ホール効果測定
    300 K (ResiTest8300, TOYO Co. )
  ゼーベック係数, 電気抵抗率
    80-395 K (ResiTest8300, TOYO Co. )
    395-800 K (自作装置)
  熱伝導率
    300-800 K (PEM-2, ULVAC, Inc. )
試料作製フロー
測定・評価項目
P21
実験方法
背 景
熱電特性
組成分析
結 論
結晶構造解析より, Ni組成比減少後は格子間Ni原子及び主相の減少が示され, 熱電特性においてはρ, |S|低下, κ増大を示した. 熱電特性の変化は格子間Ni原子減少によるnHの増大に起因することがホール効果測定の結果から説明でき, 実験結果より, x=0.08まではNi組成比の減少がZT向上に有効であることが分かった.
x=0.03でZTが最大を示したのはρの著しい低下及び|S|が維持されたことに起因する. 更なるZT増大にはρ, |S|へ影響しないκlatの低減が有効である.
今後は重元素ドーピングなどによりκlatを低減させ, ZTの増大を図る.
謝辞: 本研究の実験の一部は横浜国立大学 機器分析評価センター (SmartLab, ICPE-9000), 防衛大学校 機能材料工学科 (PEM-2)の装置を利用して実施された.
研究目的
P型熱電材料TiNi1-x-yCoySn (0≤x≤0.1, 0.01≤y≤0.05)のNi組成比減少効果が結晶構造及び熱電特性に与える影響と減少後のZTを明らかにする.
アーク溶解
ワイヤ放電加工
均質化焼き鈍し
秤 量
7 × 7 × 1 mm3 (ρ, S)
7 × 7 × 2 mm3 (κ)
1073 K, 168h
x y | 0.01 | 0.03 | 0.05
0 | ○ | ○ | ○
0.01 | - | - | ○
0.03 | - | - | ○
0.05 | ○ | ○ | ○
0.08 | - | - | ○
0.1 | ○ | ○ | ○
真空ポンプ
TiNi1-x-yCoySn
(0≤x≤0.1, 0.01≤y≤0.05)
：ゼーベック係数（VK-1）
：電気抵抗率（Ωm）
：熱伝導率（Wm-1K-1）
：平均温度（K）
S
ρ
κ
T
ΔT
P型熱電材料
N型熱電材料
Sample composition | Actual Sample composition
TiNiSn | Ti1.01Ni1.03Sn0.96
TiNi0.95Co0.05Sn | Ti1.00Ni0.99Co0.05Sn0.96
TiNi0.94Co0.05Sn | Ti1.02Ni0.94Co0.05Sn0.98
TiNi0.92Co0.05Sn | Ti1.02Ni0.95Co0.05Sn0.96
TiNi0.90Co0.05Sn | Ti1.02Ni0.93Co0.05Sn0.95
TiNi0.87Co0.05Sn | Ti1.01Ni0.90Co0.05Sn0.97
TiNi0.85Co0.05Sn | Ti1.02Ni0.89Co0.05Sn0.95
XRDパターン
リートベルト解析
仕込み組成と概ね一致
Summary
結晶構造解析, 組成分析よりNi組成比減少は格子間Ni原子の減少に寄与
全ての試料でハーフ・ホイスラー構造に由来する回折ピークを確認
格子間Ni原子減少
Sample composition | ZT | T [K]
HfNi0.85Co0.15Sn*) | ~0.3 | 700
TiNi0.90Co0.05Sn | 0.18 | 700
ZrNi0.98Co0.02Sn**) | ~0.08 | 700
**)Xie, H.-H. et al. J. Electron. Mater. 41, 1826 (2012).
*)Ai, X. et al. Adv. Funct. Mater. 33, 2305582(2023) .
… ρ ∝ n-1, µ-1
… |S| ∝ m*, n-2/3
ZT: 小 大
Rwp | 2.570
Re | 1.371
S | 1.874
RB | 3.773
RF | 1.943
空間群 (No. 216)
in-gap states
*) Yamazaki, K. et al. Solid State Sci. 157, 107708(2024) .
Eg
Eg
DOS
E
DOS
E
e-
e-
e-
h+
h+
h+
h+
e-
h+
h+
h+
h+
Ni組成比減少後は格子定数, 格子間Ni原子の占有率が低下
x>0.05では主相の相分率が減少し, 不純物相が増加 ⇒熱電特性の悪化を示唆
ZT増大はρ低下に起因
格子間Ni原子の減少により相対的に正孔キャリア密度が増大
ZTmax=0.18 (T=700 K)
Ti | 4a | (0, 0, 0)
Ni | 4c | (¼, ¼, ¼)
Sn | 4b | (½, ½, ½)
Vacancy (Vc) | 4d | (¾, ¾, ¾)